技术交底书

工程名称：华莹馨苑住宅小区3#楼               年  月  日

交底内容：

主体钢筋工程

一．施工准备

1. 控制混凝土保护层用的砂浆垫块。

2. 钢筋进场后首先核对其级别、型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸及加工配料单相同，同时检查钢筋的质量是否合格。然后严格按分批级，牌号，直径长度分别挂牌摆放，不得混淆。

3. 熟悉图纸，确定钢筋穿插就位顺序，并与有关工种做好配合工作。

二．钢筋施工

（一）楼板钢筋施工

1. 板钢筋为双层双向通长设置，纵向筋其上层筋在上，下层筋在下。

2. 板钢筋的拱接位置为上层钢筋在跨中1/3处，下层钢筋在支座处。

3. 多跨连续板的底筋、面筋亦可在上述范围以外搭接，但应控制同一断面内搭接数小于等于25%总根数。

4. 板筋在支座处的锚固伸至中心，且不小于5d。

5. 为保证板的上部钢筋有效高度和位置，在双层钢筋之间设置14毫米@1200马凳筋，用来控制上下筋的间距。

6. 钢筋绑扎时，靠近外围两行的相交点逐点绑扎，中间部分相交点可隔点绑扎，但双向板必须全部逐点绑扎

7. 梁纵向受力钢筋为两排时两排受力钢筋之间应垫Φ25的短钢筋。

8. 搭接焊时钢筋应顺弯，以保证两钢筋的轴线在同一条直线上。

9. 注意楼梯段的负筋的长度以及弯钩的朝向。

10. 板筋绑扎平直、间距要均匀。

11. 采用定位卡严格控制柱筋的间距，

（二）梁钢筋施工

1. 梁筋锚入支座时，要上部筋下锚，下部筋上锚，严禁钢筋水平弯起。

2. 受力钢筋焊接接头的位置应错开，接头从任一接头中心至长度为钢筋直径35d且不小于500毫米的区段范围内，有接头的受拉钢筋截面面积不大于总截面的50%，受压区不受限制。

（三）柱，墙钢筋施工

1. 钢筋的锚固及搭接长度严格按照规范要求。

2. 柱纵向受力筋总数为四根时，可在同一截面连接。多于四根时，同截面钢筋的接头数不宜多于总根数的50%。柱的第一道插筋离楼板距离为大于等于500毫米，且大于等于柱的长边尺寸，柱纵向受力筋接头错开距离大于等于35d，且不小于500毫米。

3. 柱箍筋加密区为梁顶、底面向上和向下同时满足：不小于柱长边尺寸；不小于Hn/6且不小于500毫米。梁箍筋加密区范围为梁端头，第一道离柱50毫米，不小于1.5倍梁高且不小于500毫米。

三．质保措施

1. 绑扎完毕后，不准上人踩踏，要铺设马道。

2. 保证钢筋和垫块位置准确，不得踩楼板、楼梯的弯起筋，不碰动预埋件和插筋。

3. 安装专业管线时，不得随意切断钢筋。

4. 模板涂刷的隔离剂不要污染钢筋。

四．质量标准

1. 钢筋的质量和品种必须符合设计要求，接头的机械性能必须符合验收规定。

2. 松扣、缺扣的数量不超过绑扣数的10%，且不应集中。
3. 制作好的成品钢筋及调直钢筋，堆放时不得直接与土壤接触，在其下面垫好木料，遇下雨、下雪及时覆盖彩条布，防止钢筋生锈。

接受人：                 交底人：

年   月   日

技术交底书

工程名称：华莹馨苑住宅小区3#楼            年   月   日 

主体砖砌体

1、砖应在砌筑前1-2d用水浸湿、砌筑时砖的含水率宜控制在10-15%。

2、砌体应上下错缝内外搭砌，宜采用一顺一丁梅花丁的砌筑形式砖柱不得采用包心砌法。

3、砌体灰缝应横平竖直，水平灰缝厚度和竖直灰缝宽度为10㎜，但不应小于8㎜，也不应大于12㎜。

4、砌体灰缝砂浆应饱满，水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%，竖直灰缝宜采用加浆填灌的方法，使其砂桨饱满，严禁用水冲浆灌缝。

5、应采用一铲灰、一块砖、一挤压的“三一”砌砖法砌筑。

6、砌筑砌体时，多孔砖的孔洞应垂直于受压面，砌筑前应试摆。

7、砌筑砂浆应采用机械拌合，拌合时间自投料完算起，应符合下规定：

（1）水泥砂浆和水泥混合砂浆不得小于2 min

（2）水泥粉煤灰砂浆和有机塑化剂砂浆，不得小于3 min

8、砌筑砂浆应随拌随用，水泥砂浆和混合砂浆分别在拌成后3h和4h内使用完毕，当施工期间最高气温超过30℃时，须分别在拌成后2h和3h内使用完毕。

9、砂浆拌合和使用中，当出现沁水现象，应在砌筑前再次拌合。

10、除设置构造柱的部位外，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时

砌筑而又必须留置的临时间断即处，应砌成斜槎，临时间断处的，高度差，不得超过一步脚手架的高度。
11、砌体接槎时，必须将接样槎处的表面清洁干净，浇水湿润并填实砂浆，保持压缝平直。

12、设置构造柱的墙体应先砌墙，后浇混凝土，构造柱应有外露面。

13、浇灌砼构造柱前，必须将砖砌体和模板浇水湿润，并将模板内的落地灰，砖渣等清除干净。

14、构造柱砼浇灌时，在新砼接槎处，应先用水冲洗湿润，再铺10-20㎜厚的水泥砂浆（用原砼配合比去掉石子）方可继续浇灌砼。

15、浇捣构造柱砼时，它采用插入式振捣棒，振捣时，振捣棒不应直接碰撞砖墙。

16、砌筑完基础或每一楼层后，应效核砌体的轴线和标高当偏差超过允许范围时，其偏差就通过调整上部灰缝厚度在基础顶面或圈梁顶面上消除。

17、砖柱和宽度小于1m的窗间墙，应选用整砖砌筑。半砖应分散使用在受力较小的砌体中或墙心。

接受人：                      交底人：

年   月    日

技 术 交 底 记 录
编号：

	工程名称
	神东单职高层公寓
	分部工程
	基础、地下室

	分项工程名称
	混凝土结构
	工种
	钢筋工

	交底内容：

4.  钢 筋 安 放 位 置 的 允 许 偏 差 和 检 验 方 法：
钢 筋 安 放 位 置 的 允 许 偏 差 和 检 验 方 法

项目

允许偏差（mm）

检验方法

绑扎钢筋网

长、宽

±10

钢尺检查

网眼尺寸

±20

钢尺量连续三挡，取最大值

绑扎钢筋骨架

长

±10

钢尺检查

宽、高

±5

钢尺检查

受力钢筋

间距

±10

钢尺量两端、中间各一点，取最大值

排距

±5

保护层厚度

基础

±10

钢尺检查

柱、梁

±5

钢尺检查

板、墙、壳

±3

钢尺检查

绑扎箍筋、横向钢筋间距

±20

钢尺量连续三挡，取最大值

钢筋弯起点位置

20

钢尺检查

预埋件

中心线位置

5

钢尺检查

水平高差

+3，0

钢尺和塞尺检查



	交底人签名
	
	被交底人签名
	


                                           2004年02月28日

