毛石基础施工方案
1.毛石基础采用M5水泥砂浆砌筑MU30以上未风化块石。砂为中砂，含泥量不超过5%，水为生活饮用水，水泥为P.C32.5。毛石为无风化剥落和裂纹，并将石材表面的泥垢水锈等杂质砌筑前应清除干净。
2.检查基槽的尺寸和标高，按龙门板拉线挂锤定出基础中心线，然后双面挂通线，由两端或大角开始砌筑。砌体转角和交接处应同时砌筑。 
3.毛石分皮卧砌，并上下错缝，内外搭砌，不准采用外面立砌，中间填心的砌筑方法。灰缝厚度控制在20—30mm，砂浆饱满度大于80%。砌块间不得无浆接触，对较大的空隙，应先座浆后用碎石填实。
4.毛石砌筑采用铺浆法砌筑，铺砌第一块石时，应选择较方正的石块作为大角石，角石砌好后，在角石挂线，复查位置尺寸是否符合图纸要求，再砌内外皮石，后塞中间腹石。第一皮石大面朝上平放在地基上，并且坐浆，铺砌第一皮毛石时，在砌体的转角和连接上洞口处应选用较大的毛石砌筑。基础砌体最上一皮应选用较大的毛石砌筑。 
5.砌筑第二皮以上石块要错缝搭接。砌筑前先进行试摆，铺砂浆的面积约为石块面积的一半。砂浆厚度为40—50mm，砌块四边要留出空隙，灰缝厚度为20—30mm，砌块侧面之间应打碰头灰。 
