
[image: image1.png]


[image: image2.png]


四川省XX市XX建筑工程有限公司

砌体施工作业指导书

文件编号：

受控状态：

分 发 号：

编    制： 

审    核：

批    准：

2004年   月   日发布            2004年   月   日实施

[image: image3.png]


1 目的

为了确保砌体工程施工过程始终处于受控状态，保证产品的质量符合规定要求。

2 范围

适用于本公司承建的各种工程施工中砌体的施工过程的质量控制。

3 职责

3.1 工程技术科负责组织制定本指导书，并监督检查实施情况。

3.2 项目经理部负责砌体施工过程的实施、控制、监督和验证。

4 控制措施

4.1 砌体工程包括：砖砌体工程、混凝土小型空心砌块砌体工程、石砌体工程、配筋砌体工程、填充墙砌体工程。

4.2 施工工艺：按照《建筑砌体工程施工工艺标准》（ZJQ－SG－012－2003）的相关内容编制相关的砌体工程施工组织设计。

4.2.1 砌体工程的施工工艺见图1。

                  

图1 砌体工程施工工艺流程图

4.2.2 按照《建筑砌体工程施工工艺标准》（ZJQ－SG－012－2003）的相关内容要求做好成品保护工作、以及按安全环保措施的要求进行施工，并贯彻到每个施工工艺环节中。
4.2.3按公司的规定在施工前必须做样板工程，并填写样板工程评定表方可进行大量的施工，评定表名称为；砌体样板工程对照评定表（YP表6）

4.3 砌体工程施工过程是构成主体结构的（含基础结构）施工过程，施工时按砌体工程质量预控措施及规范要求进行，以确保产品质量符合规定要求。
4.3.1砌体工程质量预控措施见（图2）

4.4 检查、验收、记录

4.4.1 砌体工程施工过程及各工序均必须执行本公司的自检、互检、专检检查制度，检查验证合格后，应填写《工序检验评定表》，方可转序。

4.4.2 砌体工程验收前，应提供下列文件和记录：

①、施工执行的技术标准；

②、原材料的合格证书，产品性能检测报告；

③、混凝土及砂浆配合比通知单；

④、混凝土及砂浆试件抗压强度试验报告单；

⑤、施工记录、各检验批的主控项目、一般项目验收记录；

⑥、重大技术问题的处理或修改设计的技术文件；

⑦、其他必须提供的资料。

4.4.3 对有裂缝的砌体应按下列情况进行验收

①、对有可能影响结构安全性的砌体裂缝，应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固满足使用要求后进行二次验收；

②、对不影响结构安全性的砌体裂缝，应予以验收，对明显影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理。

4.4.4 项目经理部应建立和保存施工过程控制的质量、安全记录。

5 相关/支持性文件

5.1 GB50203-2002 《砌体工程施工质量验收规范》

5.2 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》

5.3 ZJQ－SG－012－2003《建筑砌体工程施工工艺标准》

6 质量记录

采用规范或建设行政主管部门规定的质量记录以及程序文件XXXX/CX750-2004《生产和服务提供的控制程序》相关的质量记录。
编制部门：                审核部门：                 
批准人：               编制人：                审核人：            

日  期：               日  期：                日  期：     


图2 砌体工程质量预控措施







质量评定



























































砌  筑





技术交底





资料整理





清理现场、文明施工





配砌筑砂浆、砌材





注：Y—过程检查、验证、验收合格


    N—过程检查、验证、验收不合格


       或有缺陷需整改、返修、返工





Y





N





Y





N





养 护





下一工序或结构验收





验收





定位检查





放线


定位





组砌








不合格的处理（返工）





外墙：按楼层（4m高以内）每20m抽查1处；内墙：按有代表性的自然间数抽查10%，但不应少于2间，每间不应少于2点；柱：不应少于5根。





执 行 验 评 标 准





自  检





中 间 抽 检





砂浆配合比通知单





施工过程转序检验单





技 术 交 底 记 录





事 故 处 理 记 录





施 工 记 录





质 量 评 定 记 录





自 检 记 录





试 块 报 告 单





材 料 合 格 证





严格执行质量比，搅拌均匀





墙面平整、垂直、砂浆饱满，接槎合理





预埋件、预留孔按图施工





试块预留、养护、定期试压





每一楼层（基础按一个楼层计）或250m3砌体至少应制作1组试块（每组6块）





操 作 人 员 参 加





书 面 交 底





学习操作规程和质量标准


GB50203-2002





学习图纸和技术资料





准备工作





基 底 测 量 放 线





克服上道工序弊病的纠正和预防措施





申 请 砂 浆 配 合 比





对土建工序进行交接检查





按 图 立 皮 数 杆





脚手架、马道准备





水平、垂直运输工具准备





平面尺寸、标高、测量放线





砌材、水泥、砂准备，出具合格证






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































