
[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]



四川省XX市XX建筑工程有限公司

混凝土与钢筋混凝土施工作业指导书

文件编号：

受控状态：

分 发 号：

编    制： 

审    核：

批    准：

2004年   月   日发布          2004年   月   日实施

[image: image4.png]


1 目的

为了确保混凝土及钢筋混凝土施工过程始终处于受控状态，保证产品的质量符合规定要求。

2 范围

适用本公司承建的建筑工程施工中混凝土及钢筋混凝土的施工过程的质量控制。

3 职责

3.1工程技术科负责组织制定本作业指导书并监督检查实施情况。

3.2项目经理部负责对混凝土及钢筋混凝土施工过程的实施、控制、监督和验证。

4 施工内容

按照《混凝土结构工程施工工艺标准》（2003版）的相关内容控制逐个施工环节，现浇混凝土及钢筋混凝土施工过程是构成主体结构和基础结构的关键施工过程，其中从混凝土配置至浇捣的施工过程是关键的控制过程。如果混凝土浇捣成型后检验不合格，将会造成巨大损失。施工员、技术员、质检员、工长、材料员、试验员应对混凝土及钢筋混凝土的施工严密监控，确保过程和产品的质量。

4.1对混凝土工程质量进行预控，其措施如图1。

4.1.1混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时，应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。

4.1.2混凝土浇筑完毕后，应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。

4.1.2.1混凝土浇水养护的时间：对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7d；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14d。

4.1.2.2浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态；混凝土养护用水应拌制用水相同。但当日平均气温低于5ºC时，不得浇水。

4.1.2.3采用塑料布覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应覆盖严密，并应保持塑料布内有凝结水。

4.1.2.4对大体积混凝土的养护，应根据气候条件按施工方案采取控温措施。

4.2施工工艺



图1  混凝土工程质量预控措施
4.2.1 混凝土及钢筋混凝土施工工艺见图2。


图2         施工工艺流程图

4.2.2 按照《混凝土结构工程施工工艺标准》（ZJQ－SG－002－2003）的相关内容要求做好成品保护工作、以及按安全环保措施的要求进行施工，并贯彻到每个施工工艺环节中。

4.2.3按公司的规定在施工前必须做样板工程或进行过程评定，并填写样板工程评定表方可进行大量的施工,有以下几种情况：

木模板工程制安过程评定表（YP表1）

钢模板工程制安过程评定表（YP表2）

混凝土预制构件样板工程对照评定表（YP表3）

混凝土现浇工程过程评定表（YP表4）

楼板安装工程过程评定表（YP表5）
4.3质量控制

现浇混凝土及钢筋施工质量控制内容及职责分工见图3

4.4检查、记录

4.4.1混凝土及钢筋混凝土的配置至浇捣各工序执行本公司规定的自检、互检、专检检查制度，检查、验证合格后，应填写《工序检验评定表》，方可转序。

4.4.2混凝土的强度等级必须符合设计要求，用于检查混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点，随机见证抽取。取样与试件留置应符合下列规定：

①、每拌制的100盘不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；

②、每工作班拌制的同一配合比不足100盘时，取样不得少于一次；

③、当一次连续浇筑超过100 m3时，同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次；

④、每拌制的100盘不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；

⑤、每工作班拌制的同一配合比不足100盘时，取样不得少于一次；

图3   现浇混凝土及钢筋混凝土施工质量控制内容

	序号
	分项工程名称
	质量控制内容
	质量问题
	质  量  措  施
	职责分工：责任者√

相关者△

	
	
	
	
	
	施工员
	技术员
	质检员
	材料员
	试验员
	班组长

	1
	模板
	模  板

支  架
	支撑不牢
	保证有足够刚度、强度和稳定性。
	√
	√
	√
	△
	
	√

	
	
	模  板

接  缝
	缝隙过大
	防止变形、胀模，操作要认真。
	△
	√
	√
	△
	
	√

	
	
	中心线标  高
	出现偏差
	按图施工，控制中心线和标高。
	√
	√
	√
	
	
	

	2
	钢筋
	钢  材

材  料
	材料不合格，

钢筋型号易错
	验收合格证，加强保管和复检工作，按图下料和制作。
	√
	△
	√
	√
	√
	√

	
	
	绑扎和焊  接
	缺扣、漏焊、

钢筋错位
	端头对齐，先排后绑，控制搭接后弯钩长度
	△
	△
	√
	
	
	√

	
	
	预  埋

件
	识图错误，

偏位过大
	严格按图施工，控制偏差。
	√
	
	√
	
	
	

	3
	混

凝

土
	拌合料
	水泥标号低，

骨料含泥多
	检查合格证，用前复验，冲洗骨米。
	△
	△
	√
	√
	√
	

	
	
	搅拌
	配合比不合要求
	严格控制配合比，搅拌要均匀。
	△
	△
	√
	
	
	

	
	
	养护
	养护条件差，

养护时间不够
	保证养护条件，充分养护。
	√
	△
	√
	
	
	√

	
	
	表  面

观  感
	漏筋、不平整
	控制保护层，模板刷隔离剂。
	√
	√
	√
	
	
	


a) 当一次连续浇筑超过100 m3时，同一配合比的混凝土每200 m3取样每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；

b) 每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置数应根据实际需要确定。

4.4.3项目经理部应建立和保存施工过程控制的质量、安全记录。

5 相关/支持性文件

5.1 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 

5.1 GB50164-92《混凝土质量控制标准》  
5.3 GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》 

5.4 JGJ18-96《钢筋焊接及验收规程》 

5.5 XXXX/CX850-2002 《不合格品控制程序》

5.6 XXXX/ZD750-07-2002《混凝土预制构件制作安装作业指导书》

5.7 ZJQ00－SG－002－2003《混凝土结构施工工艺标准》
5.8 JGJ63－89《混凝土拌合用水标准》

5.9 JGJ55－2000 《普通混凝土配合比设计规程》

6 质量记录

采用规范或建设行政主管部门规定的质量记录以及程序文件XXXX/CX750-2004《生产和服务提供的控制程序》相关的质量记录。
编制部门：                                    审核部门：                 
批准人：               编制人：                审核人：            

日  期：               日  期：                日  期：    










注：S-检查、验证、验收点


G-关键过程（工序）


T-特殊过程


Y-过程检查、验证、验收合格


N-过程检查、验证、验收不合格或有缺陷需整改、返修、返工





Y





N





N





Y





Y





进入主体验收





验收





拆模





砼材料、搅拌运输砼浇捣成型G





验收S





钢筋制作


安装T





验收S





模板制 定





检查S





放线


定位





砼及砼工程





N





















































N









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































资料整理





不合格的处理（返工）





测温记录





事故处理记录





混凝土施工日记





混凝土浇灌令





质量验收记录





养护





自检记录





试块报告单





材料合格证





清理现场，文明施工





暖热季节定时浇水，冬季保暖防冻





按时覆盖





质量验收





按梁、柱和独立基础的数各抽10%，但不少于三件，带形基础、圈梁、梁板每抽查各一处，均不少于3处。





执行验收标准





标准养护





根据情况调整配合比





执行重量比





木工，钢筋跟班保质量





岗位分工，挂牌操作





浇灌混凝土





混凝土试块取样：


每个工作班组不少于1组


每拌制100M3混凝土不少于1组


现浇楼层每层不少于1组





克服上道工序病的措施





申请浇灌令





专业会签





垂直，水平机械准备





检查脚手架及道路





技术交底





操作人员参加





书面交底





准备试模和塌度筒





制订混凝土质量措施





申请混凝土配合比





准备工作





学习操作规程和质量标准





对外准备，出具合格证，复查





学习图纸及技术资料









