
涂料工程作业指导书

1．适用范围

    本作业指导适用于本公司承建的一般工业与民用建筑装饰工程的涂料涂饰的施工。
2．施工准备

2.1  材料

     聚乙烯醇、氯乙烯、硅酸盐、丙烯酸、乙丙、复合类及其它类等八类涂料。

2.2  机具

    排笔、漆刷、料桶、喷枪、辊子等。

3．施工技术要点
    建筑装饰涂料一般适用于混凝土基层、水泥砂浆或混合砂浆抹面、水泥石棉板、加气混凝土、石膏板砖墙等各种基层面。一般采用刷、喷、滚、弹涂施工。

3.1  基层要求及处理
3.1.1  基层表面必须坚固、无疏松、脱皮、起壳、粉化等现象；基层表面的泥土、灰尘、油污、油漆、广告等杂物脏迹，必须洗净清除。

3.1.2  新抹砂浆常温要求7d以上，现浇混凝土常温要求28d以上，方可涂刷建筑涂料，否则会出现粉状或色泽不均匀等现象。

3.1.3  基层要求平整，但又不应太光滑。孔洞和不必要的沟槽应提前进行修补。

3.1.4  在喷刷涂料前，一般要先喷刷一道与涂料体系相适应的冲稀了的乳液，稀释了的乳液透渗能力强，可使基层坚实、干净，粘结性好并节省涂料。

4．施工工艺

4.1  刷涂（宜用细料状或云母状涂料）

    涂刷时，蘸涂料量应适当均匀，刷子起落轻快。涂刷用力均匀，涂刷的厚薄应适当。接槎最好在分格缝处，涂刷层次一般不少于两度，在前一度涂层表干后才能进行后一度涂[image: image1.png]


刷。前后两次涂刷不间隔时间一般不少于2～4h。

4.2  喷涂（宜用含粗填料或云母片的涂料）

在喷涂施工中，涂料稠度、空气压力、喷射距离、喷枪适中的角度和速度等方面均有一定的要求。涂料稠度必须适中，太稠不便施工，太稀影响涂层厚度，且容易流淌。室内喷涂一般先喷顶后喷墙两遍成活，间隔时间约2h，外墙喷涂一般为两遍，较好的饰面为三遍。  

4.3  滚涂施工（宜用细料状或云母片状涂料）

施工时在辊子上蘸少许涂料后，在墙面上轻缓平稳的来回滚动，直上直下，避免歪扭蛇行，以保证涂层厚度一致、色泽一致、质感一致。

4.4  弹涂施工（宜用细料状或云母状涂料）

4.4.1  在基层表面先刷1～2度涂料，作为底色涂层。干燥后才能进行弹涂，门窗等不必弹涂的部位应予遮掩。

4.4.2  弹涂时先控制好浆门、浆量和弹棒，然后开动电机使机器垂直对正墙面，保持适当距离（一般为30～50cm），按一定顺序和要求，自上而下，自左（右）向右（左），循序渐进。要注意弹点密度均匀适当，上下左右接头不明显。

4.4.3  大面积弹涂后，如发现局部弹点不匀要求影响装饰效果时，应进行修补，修补方法有补弹和笔绘两种。修补所用涂料应与刷底或弹涂的涂料颜色一致。

5．注意事项

5.1  选用涂料的颜色应完全一致，发现颜色有深浅时，应分别堆放、贮存、分别使用。

5.2  涂料使用前必须经过充分搅拌，其工作粘度或稠度应保证施涂时不流坠、不显刷级，使用过程中不断搅拌并不得任意加水或其它溶液稀释。

5.3  任何一种水性外墙建筑涂料，在施工过程中都不能随意掺水或随意掺加颜料，也不宜在夜间灯光下使用。

5.4  在施工过程中，要尽量避免涂料污染门窗等不需涂装的部位，万一污染了，务必在涂料未干时就擦去。

5.5  要防止有水分从涂层背面渗透过来，否则涂层亦起粉发花，鼓泡或被污染，严重影响装饰效果。

5.6  施工所用的一切机具、用具等必须事先洗净，不得将灰尘、油污等杂质带入涂料中，施工完毕或间断时，机具用具应及时清洗，以便后用。













- 1 -
- 2 -

