
[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


一、适用范围

本作业指导书适用于一般工业与民用建筑工程用松散，板状保温材料和现浇整体保温的屋面保温层工程。

二、材料要求

    1．松散保温材料的质量应符合下列要求：

    （1）膨胀蛭石的粒径宜为3~15mm；堆积密度应小于300kg/m3；导热系数应小于0.14W/m·K。

    （2）膨胀珍珠岩的粒径宜大于0.15mm；粒径小于0.15mm的含量不应大于8%；堆积密度应小于120kg/m3；导热系数应小于0.07W/m·K。

    2．板状保温材料的质量应符合下表的规定。

板状保温材料质量要求

	材料类别
	表观密度

（kg/m3）
	导热系数

（W/m·K）
	强度（Mpa）
	外观质量

	
	
	
	抗压
	抗折
	

	泡沫塑料类
	30~130
	0.04~0.05
	≥0.1
	—
	板的外形整齐；厚度允许偏差为±5%，且不大于4mm

	微孔混凝土类
	500~700
	0.19~0.22
	≥0.4
	—
	

	膨胀蛭石、膨胀珍珠岩类
	300~800
	0.10~0.26
	≥0.3
	—
	


    3．整体现浇保温层原材料的质量应符合下列要求：

    （1）膨胀蛭石、膨胀珍珠岩的质量应符合上表的规定。

    （2）沥青膨胀珍珠岩所用的沥青宜采用10号建筑石油沥青。

    （3）水泥膨胀蛭石及水泥膨胀珍珠岩中所用水泥的标号不应小于32.5级。

    4．水泥

    用32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，要求新鲜无结块。

三、主要机具设备

1铺设保温材料的基层（结构层）施工完以后，经检查验收合格，方可铺设保温材料。
2铺设隔汽层的屋面应先将表面清扫干净，且要求干燥、平整，不得有松散，开裂、空鼓等缺陷，隔汽层的构造做法必须符合设计要求和规范的规定。
3穿过保温材料的管根部位，应用细石混凝土填塞密实，以使管子固定。
[image: image4.png]


4板状保温材料运输、存放应注意保护，防止损坏和受潮。
四、作业条件

    1．铺设保温层的屋面基层施工完毕，并经检查办理交接验收手续。屋面上的吊钩及其 他露出物应清除掉，残留的痕迹应铲平，抹入灰浆层内，屋面应清理干净，方可进行下道工序作业。

    2．有隔汽层的屋面，应先将基层清扫干净，使表面平整、干燥，不得有松散、开裂、起鼓等情况，并按设计要求和施工规范规定，铺设隔汽层。

    3．穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部，应用细石混凝土填塞密实，做好转角处理，将管根部固定。

    4．松散或板状保温材料运到现场，应堆放在平整坚实场地上妥加保管、护盖，防止雨淋、受潮或破损、污染。

    5．试验室根据现场材料通过试验提出保温材料的施工配合比。

五、施工操作工艺

    （－）清理基层

    预制或现浇混凝土基层，应将表面泥土、杂物清理干净。

    （二）铺设隔汽层

    有隔汽层的屋面，按设计要求或施工规范的规定刷冷底子油和沥青玛蹄脂各一道，或刷冷底子油。

    （三）铺设松散保温层

    1．保温层含水率不得超过规定要求。炉渣应过筛。

    2．松散保温材料应分层铺设，并适当压实；每层虚铺厚度不宜大于150mm；压实的程度与厚度应经试验确定；压实后不得直接在保温层上行车或堆放重物，施工人员宜穿软底鞋进行操作。

3．保温层施工完成后，应及时进行下一道工序，完成上部防水层施工。在雨季施工的保温层应采用遮盖措施，防止雨淋。

    （四）铺设板状保温层

    1．干铺的板状保温材料，应紧靠在需保温的基层表面上，并应铺平垫稳。分层铺设在板块上下层接缝应相互错开；板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。

    2．粘贴的板状保温材料应贴严、铺平；分层铺设的板块上下层接缝应相互错开，并应符合下列要求：

     （1）当采用玛蹄脂及其它胶结材料粘贴时，板状保温材料相互之间及与基层之间应满涂胶结材料，以便相互粘牢。玛蹄脂的加热和使用温度：热玛蹄脂的加热温度不应高于240℃，使用温度不低于190℃，并应经常检查。熬制好的玛蹄脂宜在本工作班内用完。当不能用完时应与新熬的材料分批混合使用，必要时还应做性能检验。

     （2）当采用水泥砂浆粘贴板状保温材料时，板间缝隙应采用保温灰浆填实并勾缝。保温灰浆的配合比宜为1：1：10（水泥：石灰膏：同类保温材料的碎粒，体积比）。

    （五）整体现浇保温层施工应符合下列规定：

     （1）水泥膨胀蛭石、水泥膨胀珍珠岩保温层的施工应符和下列要求：

         a．水泥膨胀蛭石、水泥膨胀珍珠岩的拌和宜采用人工搅拌，并应拌和均匀，随拌随铺；

         b．虚铺厚度应根据试验确定，铺后拍实抹平至设计厚度；

         c．水泥膨胀蛭石、水泥膨胀珍珠岩压实抹平后应立即抹找平层。

     （2）整体沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩保温层的施工应符合下列要求：

         a．沥青加热温度（同玛蹄脂的加热和使用温度），膨胀蛭石或膨胀珍珠岩的预热温度宜为100～120%；

         b．沥青膨胀蛭石或沥青膨胀珍珠岩宜用机械搅拌，并应色泽一致，无沥青团，压实程度根据试验确定，其厚度应符合设计要求，表面应平整。

六、质量标准

    （一）主控项目

    1．保温材料的强度、密度、导热系数和吸水率以及配合比，必须符合设计要求和施工规范的规定。保温层的含水率必须符合设计要求，检验方法是检查现场抽样检验报告。

    2．保温层的铺设坡度及排汽槽的位置，必须符合设计要求和施工规范的规定。

    （二）一般项目

    1．松散保温材料应分层铺设，压实适当，表面平整，找坡正确。

    2．板状保温材料应紧贴（靠）基层，铺平垫稳，找坡基本正确，上下层错缝，并填嵌密实。

    3．整体保温层应拌合均匀，分层铺设，压实适当，表面平整，找坡正确。

    4．保温（隔热）层的允许偏差松散保温材料和整体现浇保温层为＋10%，－5%，且不得大于4mm。用钢针插入和尺量检查。
七、成品保护

    1．沥青玛蹄脂或油毡隔离层铺设前，应将基层表面砂粒、碎块、凸出物清除干净，防止损伤隔离层；铺设后及时铺设保温层。

    2．在已铺完的保温层上行走胶轮车，应垫脚手板保护。

    3．保温层施工完成后，应及时铺抹水泥砂浆找平层，以减少受潮和雨水进入，使含水率增大；在雨期施工，要采取防雨措施。

八、安全措施

1没有女儿墙的屋面四周，外脚手架应高出屋面，并设栏杆。竖井架、龙门架出入口、电梯门口等处要设盖板或围栏、安全网。
2刮六级以上大风和雨、雪天，避免在屋面上施工。
九、施工注意事项

    l．松散的保温层应使用无机材料，如选用有机材料时，要先做好材料的防腐处理。

    2．保温层施工，应严格按照有关标准选择材料，密度不使过大，颗粒和粉末含量比例应均匀，加强保管和处理，以保证保温隔热层质量。不符合规范要求的材料不得使用。

    3．保温材料应严格控制含水率，不使过高（应控制在6％以内），施工中应尽量少洒水，因含水率过高，一方面能降低保温性能，另一方面水分不易排出，铺贴卷材防水层后，易产生鼓泡，影响防水层质量和使用寿命。

    4．保温层施工应采取措施掌握好铺设厚度，认真进行操作，防止材料铺设时移动堆积，找坡不匀，或压实时挤压了保温层，而造成铺设厚度不匀，影响保温隔热效果。











