[image: image1.png]e AT

zhulong.com



[image: image2.png]e AT

zhulong.com



[image: image3.png]e AT

zhulong.com



[image: image4.png]e AT

zhulong.com



轻钢龙骨石膏板隔墙施工作业指导书
1.适用范围

    本作业指导书适用于本公司承建的工业与民用建设中轻钢龙骨石膏罩面板隔墙安装工程。
2.施工准备

    2.1材料：
    2.1.1材料：轻钢龙骨主件（沿顶龙骨、沿地龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨）材质、型号、规格必须符合设计要求。并且不得有生锈、扭曲、几何尺寸不匀等现象。
    2.1.2轻钢龙骨配件（支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护墙龙骨和压条等）必须符合设计要求，且配套齐全，经过防腐处理，有出厂合格证。
    2.1.3紧固材料（射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝料）：应符合设计要求，齐全实用，有出厂合格证。
    2.1.4 石膏罩面板：必须符合设计要求的规格、型号。并符合有关标准的要求，一般规格如下：
    长度：2.4m、2.5m、2.7m、3m； 宽度：600mm、900mm、1200mm；
    厚度：9mm、12mm、15mm、18mm、25mm，常用的为12mm。
    2.1.5 接缝材料：
2.1.5.1接缝腻子：抗压强度＞3.0MPa，抗折强度>1.5MPa，终凝时间＞0.5h。

2.1.5.2中碱玻纤带和玻纤网格布：布重＞80g/m2，8目/in，抗裂强度：25mm×100mm布条，经向＞300N，[image: image5.png]e AT

zhulong.com



[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


纬向＞150N。
    2.2主要机具：
    2.2.1机械：砂轮切割机、电锤、电动自攻螺丝枪、射钉枪。
    2.2.2工具：螺丝刀、扳子、钳子、手锤、水平尺、线坠。
    2.3 作业条件：
    2.3.1 主体结构已验收，屋面已做完防水层。
    2.3.2 室内弹出+500mm线。
    2.3.3 作业的环境温度不应低于5度。
    2.3.4 熟悉图纸，并且作业班组做出详细的技术交底。
    2.3.5根据设计图和提出的备料计划，查实隔墙全部材料，使其配套齐全。
    2.3.6主体结构墙、柱为砼砌体时，应在隔墙交接处，按1000mm间距预埋防腐木砖。
    2.3.7设计要求隔墙有地枕带时，应先将C20细石混凝土地枕带施工完毕，强度达到10MPa以上，方可进行轻钢龙骨的安装。
    2.3.8先做样板墙一道，经鉴定合格后再大面积施工。
3. 施工操作工艺

    3.1 工艺流程：
[image: image9.png]


    弹线分档→做地枕带（设计有要求时）→固定沿顶、沿地龙骨→固定边框龙骨→安装竖向龙骨→安装门、窗框→安装附加龙骨→安装支撑龙骨→检查龙骨安装质量→电气铺管安附墙设备→安装罩面板→填充隔声材料→安装另一面罩面板→接缝及护角处理→质量检验
    3.2 弹线、分档：在隔墙与上、下及两边基体的相接处，应按龙骨的宽度弹线。弹线清楚，位置准确。按设计要求，结合罩面板的长、宽分档，以确定竖向龙骨、横撑及附加龙骨的位置。
    3.3 做地枕带：当设计有要求时，按设计要求做豆石混凝土地枕带。作地枕带应支模，豆石混凝土应浇捣密实。
    3.4 固定沿顶、沿地龙骨：沿弹线位置固定沿顶、沿地龙骨，可用射钉或膨胀螺栓固定，固定点间距应不大于1m，龙骨对接应保持平直。
    3.5固定边框龙骨：沿弹线位置固定边框龙骨，龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应固定，固定点间距应不大于1米，固定应牢固。边框龙骨与基体之间，应按设计要求安装密封条。
    3.6选用支撑卡系列龙骨时，应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上，卡距为400~600mm，距龙骨两端的距离为20~25mm。
    3.7安装竖向龙骨应垂直，龙骨间距应按设计要求布置。设计无要求时，其间距可按板宽确定。潮湿房间和钢板网抹灰墙，龙骨间距不宜大于400mm。
    3.8选用通贯系列龙骨时，低于3m的隔断安装一道；3~5m隔断安装两道；5m以上安装三道。
    3.9罩面板横向接缝处，如不在沿顶、沿地龙骨上，应加横撑龙骨固定板缝。
    3.10门窗或特殊节点处，使用附加龙骨，安装应符合设计要求。
    3.11对于特殊结构的隔墙龙骨安装（如曲面、斜面隔断等），应符合设计要求。
    3.12电气铺管、安装附墙设备：按图纸要求预埋管道和附墙设备。要求与龙骨的安装同步进行，或在另一面石膏板封板前进行，并采取局部加强措施，固定牢固。电气设备专业在墙中铺设管线时，应避免切断横、竖向龙骨，同时避免在洞墙下端设置管线。
    3.13龙骨检查校正补强：安装罩面板前，应检查隔断骨架的牢固程度，门窗框、各种附墙设备、管道的安装和固定是否符合设计要求。如有不牢固处，应进行加固。龙骨的立面垂直偏差≤3mm，表面不平整应≤3mm。
    3.14安装石膏罩面板：
    3.14.1石膏板宜竖向铺设，长边（即包封边）接缝应落在竖龙骨上。但隔墙为防火墙时，石膏板应竖向铺设。
    曲面墙所用石膏板宜横向铺设。
    3.14.2龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的内外两层板应错缝排列，接缝不得落在同一根龙骨上。
    3.14.3石膏板用自攻螺钉固定。沿石膏板周边螺钉间距不应大于200mm，中间部分螺钉间距不应大于300mm，螺钉与板边缘的距离应为10~15mm。
    3.14.4安装石膏板时，应从板的中部向板的四边固定，钉头略埋入板内，但不得损坏纸面。钉眼应用石膏腻子抹平。
    3.14.5石膏板宜使用整板。如需拼接时，应紧靠，但不得强压就位。
    3.14.6隔墙端部的石膏板与周围的墙或柱应留有3mm的槽口。施工时，先在槽口处加注嵌缝膏，然后铺板，挤压嵌缝膏，使其和邻近表层紧密接触。
    3.14.7安装防火墙石膏板时，石膏板不得固定在沿顶、沿地龙骨上，应另设横撑龙骨加以固定。
    3.14.8隔墙板的下端如用木踢脚板覆盖，罩面板应离地面20~30mm；用大理石、水磨石踢脚板时，罩面板下端应与踢脚板上口齐平，接缝严密。
    3.14.9铺放墙体内的玻璃棉、矿棉板、岩棉板等填充材料，与安装另一侧纸面石膏板同时进行，填充材料应铺满铺平。
    3.15接缝及护角处理：
    3.15.1纸面石膏板墙接缝做法有三种形式，即平缝、凹缝和压条缝。一般做平缝较多，可按以下程序处理：
    3.15.1.1纸面石膏板安装时，其接缝处应适当留缝（一般3~6mm），并必须坡口与坡口相接。接缝内浮土清除干净后，刷一道50%浓度的专用胶水溶液。
    3.15.1.2用小刮刀把接缝腻子嵌入板缝，板缝要嵌满嵌实，与坡口刮平。待腻子干透后，检查嵌缝处是否有裂纹产生，如产生裂纹要分析原因，并重新嵌缝。
    3.15.1.3在接缝坡口处刮约1mm厚的接缝腻子，然后粘贴玻纤带，压实刮平。
    3.15.1.4当腻子开始凝固又尚处于潮湿状态时，再刮一道接缝腻子，将玻纤带埋入腻子中，并将板缝填满刮平。
    3.15.1.5阴角的接缝处理方法同平缝。
    3.15.2阳角可按以下方法处理：
    3.15.2.1阳角粘贴两层玻纤布条，角两边均拐过100mm，粘贴方法同平缝处理，表面亦用接缝腻子刮平。
    3.15.2.2当设计要求作金属护角条时，按设计要求的部位、高度，先刮一层腻子，随即用镀锌钉固定金属护角条，并用腻子刮平。
    3.16待板缝腻子干燥后，检查板缝是否有裂缝产生，如发现裂纹，必须分析原因，采取有效的措施加以克服，否则不能进入板面装饰施工。
4. 质量标准

    4.1 主控项目：
    4.1.1 轻钢龙骨、配件、石膏罩面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能应符合设计要求，有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程，材料应有相应性能等级的检测报告。
    检验方法：观察；检查产品合格证书，进场验收记录、性能检测报告和复验报告。
    4.1.2 边框龙骨必须与基本结构连接牢固，并应平整、垂直、位置正确。
    检验方法：手扳检查；尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。
    4.1.3 轻钢龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固，位置正确，填充材料的设置应符合设计要求。
    检验方法：检查隐蔽工程验收记录。
    4.1.4 石膏罩面板应安装牢固，无脱层、翘曲、折裂及缺损。
    检验方法：观察；手扳检查。
    4.1.5 石膏罩面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。
    检验方法：观察。
    4.2 一般项目：
    4.2.1 隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝，接缝应均匀、顺直。
    检验方法：观察；手扳检查。
    4.2.2 隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确，套割吻合，边缘整齐。
    检验方法：观察。
    4.2.3 隔墙内的填充材料应干燥，填充应密实、均匀，无下坠。
    检验方法：轻敲检查；检查隐蔽工程验收记录。
    4.2.4 轻钢骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表1规定。
轻钢骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法                 表1
	项次
	项   目
	允许偏差(mm)
	检验方法

	1
	轻钢龙骨
	龙骨垂直
	3
	2m托线板检查

	2
	
	龙骨间距
	3
	尺量检查

	3
	
	龙骨平直
	2
	2m靠尺检查

	4
	罩
面
板
	立面垂直度
	3
	2m垂直检测尺检查

	5
	
	表面平整度
	3
	2m靠尺和塞尺检查

	6
	
	阴阳角方正
	3
	直角检测尺检查

	7
	
	接缝直线度
	3
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

	8
	
	接缝高低差
	1
	用钢直尺和塞尺检查

	9
	压条
	压条平直
	3
	拉5m线检查

	10
	
	压条间距
	2
	尺量检查


5.成品保护

    5.1轻钢骨架隔墙施工中，各工种间应保证已安装项目不受损坏，墙内电线管及附墙设备不得碰动、错位及损伤。
    5.2 轻钢龙骨及纸面石膏板入场应妥善保管，存放及使用过程中，保证不变形、不受潮、不污染、无损坏。
    5.3 施工部位已安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护，防止损坏。
    5.4已安装好的墙体不得碰撞，保持墙面不受损坏和污染。
6.质量注意事项

    6.1 板缝开裂是轻钢龙骨石膏罩面板隔断的质量通病。克服板缝开裂，不能单独着眼于板缝处理，必须综合考虑。首先轻钢龙骨结构构造要合理，应具备一定刚度；二是纸面石膏板不能受潮变形，与轻钢龙骨的钉固要牢固；三是接缝腻子要考究，保证墙体伸缩变形时接缝不被拉开；四是接缝处理要认真仔细，严格按操作工艺施工。只有综合处理，才能克服板缝开裂的质量通病。
    6.2 超过12m长的墙体应按设计要求做控制变形缝，以防止因温度和湿度的影响产生墙体变形和裂缝。
    6.3 进入冬季采温期又尚未住人的房间，应控制供热温度，并注意开窗通风，以防干热造成墙体变形和裂缝。
    6.4 轻钢骨架连接不牢固，其原因是局部节点不符合构造要求，安装时局部节点应严格按图上的规定处理，钉固间距、位置、连接方法应符合设计要求。
    6.5墙体罩面板不平，多数由两个原因造成：一是龙骨安装横向错位；二是石膏板厚度不一致。
    6.6明凹缝不匀：纸面石膏板拉缝未很好掌握尺寸，施工时注意板块分档尺寸，保证板间拉缝一致。
7.安全措施

    7.1 电器机具必须安装触电保护器。经常检查有无漏电现象，发现漏电应立即修理。
    7.2 遵守操作规程，非操作人员坚决不准乱动机械及电器机具，严防伤人。
    7.3 进入现场必须戴安全帽。严禁穿拖鞋、高跟鞋或光脚进入施工现场。
    7.4 安装隔断用的梯子必须结实牢固，不缺档，梯子与墙面以60~70度为宜，严禁两人同时站在一个梯子上作业。高凳不能站在端头，防止跌落。
    7.5 上下传递工具、物件时不得抛掷，材料堆放要平整。
8.施工记录

    8.1 轻钢龙骨产品合格证。
    8.2 纸面石膏板产品合格证。
    8.3 龙骨安装分项工程质量验收记录。
    8.4 纸面石膏罩面板分项工程质量验收记录。
8.5 技术交底记录。

�





�





�





�





�








