铁路施工作业指导书范本—砌体工程篇

砌体工程作业指导书

施工方法及操作注意事项

一、石砌体工程

1、在土基上砌筑毛石或料石，砌筑前，基础原因改行是行应夯实，立好皮数杆，皮数杆间要拉准线。

2、选用毛石应质地坚实，无风化剥落和裂纹且应呈块状，中部厚度不宜小于150mm，料石不管是粗料石、细料石，其宽、厚均不宜小于200mm，长度不宜大于厚度的4倍。

3、毛石砌体宜分皮卧砌，上下错缝，不得采用两外侧砌筑，中间牵小块石的砌筑方法。

4、砌筑毛石基础的第—石块应座浆，并将大面向下，如是阶梯型基础，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1／2。

5、毛石墙必须设置拉结石，拉结石均匀分布，相互错开，—般每0.7m2墙面至少设置一块，且同皮内的中距不应大于2m。

拉结石的长度，如墙厚≤400mm，应等于墙厚，墙厚>400mm，可用两块拉结石内外塔接，塔接长度不应小于150mm，且其中一块不应小于墙厚的2／3。

6、料石砌休第一皮用丁砌层座浆砌，阶梯型基础、上级阶梯至少压砌下级阶梯的1／3。一股砌体厚度大于两块料石宽度时，第—皮以上宜采用顶顺组砌，丁砌石应交错设置，其中间距不应大于2m。

7、判石砌体灰缝厚度：细料石砌体不宜大于5mm，半洗细料石不宜大于

lOmm，粗料石砌体不宜大于20mm，砂浆铺设厚度应比规定灰缝厚度3—6mm。

8、毛石砌体的第一皮及转角处，交接处和洞口处，应用较大的平毛石砌筑，每个楼层(包括基础)砌体的最上一皮，宜选用较大的毛石砌筑。

二、砖砌体工程

1、按照施工图要求，按层次、房间绘制砖块排列图，分别号、规格组织施工。
2、施工前，应先将基础面或楼地面按标高找平，立皮数杆，按图放出第一皮砌体的轴线、边线和洞口线，以后按砖块排列图依次砌筑。

3、砌筑砖砌体时，砖应提前1一2d浇水湿润，并清除砖块表面的浮土、粘土等杂物，剔除不合格的砖块。

4、一般情况下，门窗框的安装尽量采用后安装的方法。

5、砌砖方法：实心砖砌体宜采用“三一砌砖法”；采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750mm，施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm，竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法。

砖柱：砖柱和宽度小于1m的窗间墙应选用整砖砌筑，碎砖应分散使用，不允许砖柱、砖垛采用包心砌法。

隔墙：隔墙和填充墙的顶部与上层结构接触处，宜用侧砖斜挤紧。

空心砖砌体：砌筑空心砖砌体时，砖的孔洞应垂直于受压面。

6、砖砌体的水平和竖向灰缝厚度一般控制在lOmm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。

7、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑必须留时间断时，应砌成斜槎，实心砖砌体的斜槎长度不应小于高度的2／3，空斗墙交接处无构造柱又必须临时间断时，应在交接处的灰缝中设置柔性拉结结筋网片。如留斜搓有困难时，除转角处外，也可留直槎，但直槎必须做成凸槎，并加拉结筋。拉结筋为每120mm墙厚放置1根Φ6的钢筋，间距沿墙高不超过500mm。埋入长度从墙的留搓处算起，每边均不应少于1000mm，半端应有90°弯钩。

砌体接槎时，先将接槎处的表面清理十净，浇水湿润，填实砂浆后再接槎。

8、构造柱位置须留马牙槎，大马牙槎先退后进，上下顺直，注意下部砌体不能砌死，以便清理构造柱底部的落地灰等杂物。

9、按以上操作时，仍应遵守普通砖、空心砖、从砂砖、粉煤从砖等现行规范有关规定。

10、按照施工图要求，砌筑用砂浆配合比参考下表使用：
P30页

使用前要通过试验室试配合格，试配砂浆应比设计标号提高15％。

三、空心砖

1、空心砖的品种、规格必须符合设计要求。

2、在运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒，进场后应按品种、规格堆放整齐，高度不宜超过2m。

3、砌筑前应提前1～2人浇水湿润，含水率应控制在10％-15％左右。
4、砌筑填充墙时，必须把预埋在柱中的拉结钢筋砌人墙内，拉结筋的规格、数量

间距、长度应符合设要求。，填充墙与框架柱之间的缝隙应采用砂浆填满，

5、填充墙砌至近梁、板底时，应留一定空隙，在抹灰前采用侧砖或立砖或砌砖斜挤紧，其倾斜度宜为60°左右，砌筑砂浆应饱满。
