《桥涵工程试验检测》试题

（第A卷）
单位             姓名             准考证号             成绩      

一、单项选择题(每小题1分，共20分)
    1．某建设项目所属单位工程全部合格且优良率在（   ）及以上时，则该建设项目评为优良。

A）80％         B）90％       C）95％

    2．调试超声波检测仪时，测得 t。＝5μs，已知某测点声距 L＝40cm，仪器显示声时为 105 μs，则超声波在混凝土中传播的声速为（   ）。

A）3636m／s        B） 3810m／s      C）4000m／s

    3．橡胶支座检验时环境温度和相对湿度要求是（   ）。

A）18士50C,(60士5)％   B）23土50C,(65士5)％  C）23士50C,(60士5)％

    4．钢绞线常规检验的标距长度一般不小于（   ）。

A）60cm    B）70cm     C）80cm

    5．每批热轧带肋钢筋拉伸试验和冷弯试验的试件数量分别为（   ）

A）1和2    B）2和2        C）2和1

    6．钢筋拉伸和冷弯检验，如有某一项试验结果不符合标准要求，则从同一批中任取（   ）倍数量的试样进行该不合格项目的复核。

A）2       B）3        C）4

    7．在热轧钢筋的冷弯试验中，弯心直径与钢筋直径之比（   ），弯心角度与钢筋直径（   ）。

A）不变，无关      B）变化，有关     C）变化，无关

    8．在热轧钢筋电弧焊接头拉伸试验中，（   ）个接头试件抗拉强度不低于该级别钢筋规定的强度，并应至少有（   ）个试件是延性断裂。

A）3，2     B）2，1       C）3，3

9．橡胶支座极限抗压强度试验的压力是（   ）。

A）7σ    B）8σ    C）10σ
10．对于处于最疏松状态的砂土，相对密度Dr值为（   ）。

A）0.5    B）1    C）0

11．钻取混凝土芯样直径一般为所用集料最大粒径的（   ）。

A）2倍    B）3倍    C）4倍

    12．回弹值测量完毕后，应选择不小于构件（   ）的测区在有代表性的位置上测量碳化深度值。

A）30％       B）50％      C）80％

    13．某一组水泥砂浆试块抗压强度测试分别为5.3，8.2，9.0，9.5，10.1，14.3；

则该组评定强度应为（   ）：

A）9.4         B）9.2        C）8.42

    14．当负弯矩控制无铰拱设计时,加载检测最大拉应力时,其应变片贴在（ ）。

A）拱顶下缘  B）拱顶上缘  C）拱脚下缘  D）拱脚上缘

    15．Ⅱ类锚具的静载锚固性能符合（   ）。

A）ηa≧0.95，εapu≧2.0%    B）ηa≧0.90，εapu≧1.7%    

C）ηa≧0.90，εapu≧2.0%    
    16．已测出简支梁两支点的竖向位移分别为1.2mm和1.6mm，跨中竖向位移为9.4mm，则跨中挠度为（   ）。

A）6.1mm      B）8.0mm      C）9.4mm

    17．某位移测点，加载前读数为2.1mm，加载达到稳定时读数为10.8mm，卸载后达到稳定时读数为3.2mm，则其残余位移为（   ）。

A）l.lmm      B）3.2mm       C）5.5mm

    18．在测定成桥后的索力时，应采用（   ）。

A）张拉千斤顶测定法    B）压力传感器测定法   C）振动测定法

    19．在锚具的疲劳试验中，加卸载次数为（   ）。

A）2×106次        B）50次          C）根据需要确定

    20．用回弹法测强时，其碳化深度为9mm，计算时取为（   ）。

A）0.0mm      B）0.3mm     C）6mm      D）9mm
二、多项选择(每小题1分，共10分)
    1．下列各分部工程（   ）为主要工程。

A）防护工程  B）引道工程  C）基础及下部构造  D）小桥

    2．实测项目检测评分常采用（   ）方法。

A）数理统计法   B）合格率法  C）专家评分法  D）监理人员评分法

    3．回弹测区的选择应符合（   ）。

A）测区数一般不少于10个    B）测区面积为20×20cm2
           C）避开外露预埋铁件          D）避开粗集料

    4．超声法检测浅裂纹时，应注意（   ）。

A）裂缝中不得有水或水泥等夹杂物  B）换能器必须对称裂缝轴线布置

        C）混凝土中应无主钢筋         D）裂缝走向应接近直线

5．桥涵工程中所用石料的外观要求为（   ）。

A）石质应均匀   B）不易风化   C）无裂缝   D）外形方正

    6．锚、夹具静载锚固试验提供的试验结果有（   ）。

A）锚固效率B）达到实测极限应力时的总应变C）锚口摩阻损失D）疲劳强度

    7．热轧钢筋试验项目包括（   ）。

A）屈服强度  B）极限强度  C）松弛率  D）伸长率

    8．钢筋闪光对焊接头检验项目包括（   ）。

A）拉伸试验   B）冷弯试验   C）伸长率   D）外观检查

    9．目前的回弹统一测强曲线不适应下列（   ）情况。

A）特殊成型混凝土 B）浸水混凝土 C）薄壁混凝土构件 D）大体积混凝土

    10．石料抗冻性试验测试项目包括（   ）。

A）抗压强度  B）耐冻系数  C）质量损失率  D）吸水率

三、判断题 (每小题1分，共20分)
    1．在钢筋拉伸试验中，若断口恰好位于刻痕处，且极限强度不合格，则试验结果作废。（   ）

    2．热轧钢筋的试件应从任意两根中分别切取，即在每根钢筋上切取一个拉伸试件，一个弯曲试件。（   ）

    3．经检查评为不合格的分项工程，允许进行加固、返工，当满足设计要求后，可重新评定其质量等级。（   ）

    4．石料的抗压试验均需在试块饱水状态下进行。（   ）

    5．若混凝土试块中有两个测值与中值的差值均超过中值的15％时，则该组混凝土强度不合格。（   ）

    6．混凝土芯样的高度与直径之比对所测抗压强度影响很大。（   ）

    7．在按数理统计方法评定结构混凝土强度等级时，试块组数越多，越容易满足合格标准。（   ）

    8．采用回弹法确定的混凝土强度误差常很大。（   ）

    9．测定混凝土碳化深度值时，应先用水把凿成的孔洞冲洗干净。（   ）

    10．混凝土表面与超声波换能器接触面之间的充分声耦合是很重要的。（   ）

    11．评定结构工作状况，确定桥梁承载能力的一个重要指标是校验系数。（  ）

    12．常根据测距来选择换能器的频率。（   ）

    13．松弛是指在应变不变的情况下，应力减小的现象。（   ）

    14．电阻应变片对外界温度变化不敏感。（   ）

    15．在锚具疲劳性能试验中，预应力筋因锚具影响发生疲劳破坏的面积不应大于试件总截面的10％。（   ）

    16．所属单位工程全部合格且优良率在85％及以上时，则该建设项目为优良。（   ）

    17．在计算出测区回弹平均值后，应先进行浇筑面修正。（   ）

    18．静载锚固试验主要是检验预应力钢筋的锚固性能。（   ）

    19．高碳钢的名义屈服强度是取应变为0.2%时所对应的应力值。（   ）

20．钻取的混凝土芯样应在饱水状态下进行抗压强度试验。（   ）
四、简答题(每小题6分，共30分)
    1．简述用回弹法检测混凝土构件强度的步骤。

    2．电测法中为什么要进行温度补偿？如何进行温度补偿。

    3．简述无铰拱荷载工况及其测点布设位置。

    4．简述钢绞线测试时伸长率的测定方法。

5．简述反射波法基本原理及其适用范围。
五、计算题(每小题10分，共20分)
    1．某防护工程中护坡、护岸*、导流工程*、石笼防护、砌石工程的得分分别为92、83、90、95、98，试评定该防护工程的质量等级。

2．10片钢筋混凝土空心板各进行了一组混凝土试件抗压试验，试评定该批空心板混凝土抗压强度是否合格？

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	38.0
	32.3
	30.2
	29.2
	30.5
	32.6
	34.2
	34.1
	34.3
	30.7

	36.7
	35.0
	34.0
	31.1
	33.4
	34.2
	33.8
	35.5
	32.8
	34.0

	33.3
	41.2
	41.0
	30.9
	32.8
	35.8
	34.6
	36.1
	36.7
	38.3


（设计强度30MPa，试块尺寸为100mm立方体）。

六、附加题

简述一个你在检测实践中遇到的问题，你又是如何解决的。

或者谈谈你在学完本课程后的收获、体会或建议。

桥涵工程试验检测》试题

（第B卷）
单位             姓名             准考证号             成绩      

一、单项选择题(每小题1分，共20分)
    1．每批热轧带助钢筋拉伸试验和冷弯试验的试件数量分别为（   ）。

A）2和1    B）2和2    C）1和2    

    2．钢筋拉伸和冷弯检验，如有某一项试验结果不符合标准要求，则从同一批中再任取（   ）倍数量的试样进行该不合格项目的复检。

A）2      B）3       C）4
    3．橡胶支座检验时环境温度和相对湿度要求是（   ）。

A）18士50C,(60士5)％   B）23土50C,(65士5)％  C）23士50C,(60士5)％

    4．调试超声波检测仪时，测得t。＝5μs，已知某测点声距 L=40cm，仪器显示声时为105μs，则超声波在混凝土中传播的声速为（   ）。

A）3636m／s    B）3810m／s      C）4000m／s
    5．某建设项目所属单位工程全部合格且优良率在（   ）及以上时，则该建设项目评为优良。

A）80％    B）90％    C）95％    D）85％

    6．回弹值测定完毕后，应选择不少于构件（   ）的测区在有代表性的位置上测得碳化深度。

A）30％     B）50％     C）60％
    7．某一组水泥砂浆试块抗压强度测试值分别为：5.3，8.2，9.0，9.5，10.1，14.3，则该组的评定强度为（   ）：

A）9.4     B）9.2    C）8.42
    8．在测定简支梁的一阶振型时，激振力应作用在（   ）。

A）四分之一截面   B）跨中截面   C）八分之三截面

    9．Ⅱ类锚具的静载锚固性能符合（   ）。

A）ηa≧0.95，εapu≧2.0%    B）ηa≧0.90，εapu≧1.7%    

C）ηa≧0.90，εapu≧2.0%    
    10．已测出简支梁两支点的竖向位移分别为1.2mm和1.6mm，跨中的竖向位移为9.4mm，则跨中挠度为（   ）：

A）6.1mm     B）8.0mm    C）9.4mm
    11．当负弯矩控制无铰拱设计时，加载检测最大拉应力时，其应变片贴在（ ）。

A）拱顶下缘  B）拱顶上缘  C）拱脚下缘  D）拱脚上缘

    12．圆形橡胶支座极限抗压强度部颁标准规定为（   ）。

A）70MPa    B）75MPa    C）80MPa    D）100Mpa

    13．用回弹法测强时，其碳化深度为0.3mm，其计算深度取值为（   ）。

A）0.3mm    B）0.5mm    C）1.0mm    D）0mm
    14．超声检测时平测法是指（   ）。

        A）两只换能器对面布置    B）两只换能器在相邻面布置
  C）两只换能器布置在同一表面
    15．预应力锚具作疲劳试验时抽取（   ）试件进行。

A）3套    B）5套    C）6套    D）10套

    16．检测简支梁的剪应力时，其应变片应贴在（   ）。

A）跨中下缘  B）跨中中性轴处  C）支点中性轴处  D）支点附近下缘

    17．静载试验效率系数可用范围为（   ）。

A）0.9～1.0      B）0.8～1.05      C）0.85～1.0
    18．在锚具的周期性荷载试验中，加卸载次数为（   ）：

A）2×106次    B）50次   C）100次   D）75次

19．采用超声波法测桩时，桩径为2m时应埋设（   ）根检测管。

A）4    B）5    C）3

    20．表示钢材塑性指标的是（   ）。

A）屈服强度    B）伸长率    C）冲击韧性

二、多项选择(每小题1分，共10分)
1．目前的回弹测强曲线不适应下列（   ）情况。

A）特殊成型混凝土 B）浸水混凝土 C）薄壁混凝土构件 D）大体积混凝土

    2．热轧钢筋试验项目包括（   ）。

A）屈服强度   B）极限强度   C）松弛率   D）伸长率

    3．锚、夹具静载锚固试验提供的试验结果有（   ）。

A）锚固效率 B）达到实测极限应力时的总应变 C）锚固摩阻损失D）疲劳强度

4．桥涵工程中所用石料的外观要求为（   ）。

A）石质应均匀   B）不易风化   C）无裂缝   D）外形方正

    5．下列各分部工程（   ）为主要工程。

A）防护工程   B）引道工程   C）基础及下部构造   D）上部构造

    6．实测项目检测评分常采用如下（   ）方法。

      A）数理统计法  B）合格率法  C）专家评分法   D）监理人员评分法

    7．石料抗冻性试验测试项目包括（   ）。

A）抗压强度  B）耐冻系数  C）质量损失率  D）吸水率

    8．回弹测区的选择应符合（   ）。

A）测区数不少于10个    B）测区面积为20×20cm2
           C）避开预埋铁件         D）避开粗集料

    9．超声法检测浅裂纹时，应注意（   ）。

A）裂缝预计深度≦500mm    B）换能器对称裂缝轴线布置

        C）混凝土中应无主钢筋      D）裂缝走向应接近直线

    10．钢筋闪光对焊接头试验项目包括（   ）。

A）拉伸试验   B）冷弯试验   C）伸长率   D）外观检查

三、判断题 (每小题1分，共20分)
     1．钻取的混凝土芯样应在饱水状态下进行抗压试验。（   ）

     2．超声波在混凝土内部的衰减与其频率的平方成正比。（   ）

     3．静载锚固试验主要是检验锚具的锚固性能。（   ）

     4．在计算出测区回弹平均值后，应先进行角度修正。（   ）

     5．所属分部工程加权平均得分大于85，则该单位工程为优良。（   ）

     6．电阻应变片对外界温度变化不敏感。（   ）

     7．常根据构件类型来选择换能器的频率。（   ）

     8．热轧钢筋的试件应从任意两根中分别切取，即在每根钢筋上切取一个拉伸试件，一个弯曲试件。（   ）

     9．粗骨料粒径对混凝土试块强度无影响。（   ）

    10．当一组混凝土试块中的两个试块测试强度均与中值的偏差大于15％时，该组混凝土强度不合格。（   ）

    11．当怀疑混凝土内外质量有明显差异时，可用回弹法检测。（   ）

    12．桥梁荷载试验时，应选择温度较稳定时的时段进行。（   ）

    13．只有当所有工程完工后，方可对其进行质量检评。（   ）

    14．钻芯取样法是确定混凝土强度的常用方法。（   ）

    15．超声仪的预热对测试准确程度有较大影响。（   ）

    16．橡胶支座的剪切弹性模量标准值恒等于1MPa。（   ）

    17．在钢筋拉伸试验中，若断口恰好位于刻痕处，且极限强度不合格，则试验结果作废。（   ）

    18．在按数理统计方法评定结构混凝土强度等级时，试块组数越多，越容易满足合格标准。（   ）

    19．当粗集料最大粒径大干60mm时，不能采用回弹法测强。（   ）

20．校验系数是评定结构工作状况的主要依据。（   ）

21．小桥作为路基单位工程中的分部工程来进行质量评定。

22．用酚酞酒精溶液测碳化深度时，其碳化部分混凝土变成紫红色。

23．电测法补偿片与工作片位置应接近，使二者处于同一温度场条件下。

24．对某三孔等跨连续拱桥，加载孔一般应选两孔。

    25．钻芯取样法检验其芯样直径应为粗集料粒径的2倍，任何情况下不得小于粗集料的两倍。

四、简答题(每小题6分，共30分)
1．简述用回弹法检测混凝土构件强度时测量碳化深度的方法和步骤。

2．简述锚具的静载锚固性能试验步骤。

3．对新拌混凝土如何留取试样。

4．碱骨料反应的发生条件及其危害。

5．灌注桩常见的缺陷有哪些？

五、计算题(每小题10分，共20分)
1．某桥制取混凝土试样共20组（设计强度为30MPa），测试强度为30MPa者6组，32MPa者4组，38MPa者4组，40MPa者6组，试评定该桥混凝土强度是否满足要求？

2．某防护工程中护坡、护岸*、导流工程*、石笼防护、砌石工程的得分分别为92、83、90、95、98，试评定该防护工程的质量等级。

六、附加题
简述一个你在检测实践中遇到的问题，你又是如何解决的。

或者谈谈你在学完本课程后的收获、体会或建议。

桥涵工程试验检测》试题

（第C
卷）
单位             姓名             准考证号             成绩      

一、单项选择题(每小题1分，共20分)
   1．某建设项目所属单位工程全部合格且优良率在（   ）及以上时，则该建设项目评为优良。

A）80％         B）90％       C）95％

    2．调试超声波检测仪时，测得 t。＝5μs，已知某测点声距 L＝40cm，仪器显示声时为 105 μs，则超声波在混凝土中传播的声速为（   ）。

A）3636m／s        B） 3810m／s      C）4000m／s

    3．橡胶支座检验时环境温度和相对湿度要求是（   ）。

A）18士50C,(60士5)％   B）23土50C,(65士5)％  C）23士50C,(60士5)％

    4．钢绞线常规检验的标距长度一般不小于（   ）。

A）60cm    B）70cm     C）80cm

    5．每批热轧带肋钢筋拉伸试验和冷弯试验的试件数量分别为（   ）

A）1和2    B）2和2        C）2和1

    6．钢筋拉伸和冷弯检验，如有某一项试验结果不符合标准要求，则从同一批中任取（   ）倍数量的试样进行该不合格项目的复核。

A）2       B）3        C）4

    7．在热轧钢筋的冷弯试验中，弯心直径与钢筋直径之比（   ），弯心角度与钢筋直径（   ）。

A）不变，无关      B）变化，有关     C）变化，无关

    8．在热轧钢筋电弧焊接头拉伸试验中，（   ）个接头试件抗拉强度不低于该级别钢筋规定的强度，并应至少有（   ）个试件是延性断裂。

A）3，2     B）2，1       C）3，3

9．橡胶支座极限抗压强度试验的压力是（   ）。

A）7σ    B）8σ    C）10σ
10．对于处于最疏松状态的砂土，相对密度Dr值为（   ）。

A）0.5    B）1    C）0

11．当负弯矩控制无铰拱设计时，加载检测最大拉应力时，其应变片贴在（ ）。

A）拱顶下缘  B）拱顶上缘  C）拱脚下缘  D）拱脚上缘

    12．圆形橡胶支座极限抗压强度部颁标准规定为（   ）。

A）70MPa    B）75MPa    C）80MPa    D）100Mpa

    13．用回弹法测强时，其碳化深度为0.3mm，其计算深度取值为（   ）。

A）0.3mm    B）0.5mm    C）1.0mm    D）0mm
    14．超声检测时平测法是指（   ）。

        A）两只换能器对面布置    B）两只换能器在相邻面布置
  C）两只换能器布置在同一表面
    15．预应力锚具作疲劳试验时抽取（   ）试件进行。

A）3套    B）5套    C）6套    D）10套

    16．检测简支梁的剪应力时，其应变片应贴在（   ）。

A）跨中下缘  B）跨中中性轴处  C）支点中性轴处  D）支点附近下缘

    17．静载试验效率系数可用范围为（   ）。

A）0.9～1.0      B）0.8～1.05      C）0.85～1.0
    18．在锚具的周期性荷载试验中，加卸载次数为（   ）：

A）2×106次    B）50次   C）100次   D）75次

19．采用超声波法测桩时，桩径为2m时应埋设（   ）根检测管。

A）4    B）5    C）3

    20．表示钢材塑性指标的是（   ）。

A）屈服强度    B）伸长率    C）冲击韧性

二、多项选择(每小题1分，共10分)
   1．目前的回弹测强曲线不适应下列（   ）情况。

A）特殊成型混凝土 B）浸水混凝土 C）薄壁混凝土构件 D）大体积混凝土

    2．热轧钢筋试验项目包括（   ）。

A）屈服强度   B）极限强度   C）松弛率   D）伸长率

    3．锚、夹具静载锚固试验提供的试验结果有（   ）。

A）锚固效率 B）达到实测极限应力时的总应变 C）锚固摩阻损失D）疲劳强度

4．桥涵工程中所用石料的外观要求为（   ）。

A）石质应均匀   B）不易风化   C）无裂缝   D）外形方正

    5．下列各分部工程（   ）为主要工程。

A）防护工程   B）引道工程   C）基础及下部构造   D）上部构造

    6．实测项目检测评分常采用如下（   ）方法。

      A）数理统计法  B）合格率法  C）专家评分法   D）监理人员评分法

    7．石料抗冻性试验测试项目包括（   ）。

A）抗压强度  B）耐冻系数  C）质量损失率  D）吸水率

    8．回弹测区的选择应符合（   ）。

A）测区数不少于10个    B）测区面积为20×20cm2
           C）避开预埋铁件         D）避开粗集料

    9．超声法检测浅裂纹时，应注意（   ）。

A）裂缝预计深度≦500mm    B）换能器对称裂缝轴线布置

        C）混凝土中应无主钢筋      D）裂缝走向应接近直线

    10．钢筋闪光对焊接头试验项目包括（   ）。

A）拉伸试验   B）冷弯试验   C）伸长率   D）外观检查

三、判断题 (每小题1分，共20分)
     1．钻取的混凝土芯样应在饱水状态下进行抗压试验。（   ）

     2．超声波在混凝土内部的衰减与其频率的平方成正比。（   ）

     3．静载锚固试验主要是检验锚具的锚固性能。（   ）

     4．在计算出测区回弹平均值后，应先进行角度修正。（   ）

     5．所属分部工程加权平均得分大于85，则该单位工程为优良。（   ）

     6．电阻应变片对外界温度变化不敏感。（   ）

     7．常根据构件类型来选择换能器的频率。（   ）

     8．热轧钢筋的试件应从任意两根中分别切取，即在每根钢筋上切取一个拉伸试件，一个弯曲试件。（   ）

     9．粗骨料粒径对混凝土试块强度无影响。（   ）

    10．当一组混凝土试块中的两个试块测试强度均与中值的偏差大于15％时，该组混凝土强度不合格。（   ）

    11．评定结构工作状况，确定桥梁承载能力的一个重要指标是校验系数。（  ）

    12．用酚酞酒精溶液测碳化深度时，其碳化部分混凝土变成紫红色。（   ）

    13．松弛是指在应变不变的情况下，应力减小的现象。（   ）

    14．电测法补偿片与工作片位置应接近，使二者处于同一温度场条件下。（   ）

    15．在锚具疲劳性能试验中，预应力筋因锚具影响发生疲劳破坏的面积不应大于试件总截面的10％。（   ）

    16．所属单位工程全部合格且优良率在85％及以上时，则该建设项目为优良。（   ）

    17．对某三孔等跨连续拱桥，加载孔一般应选两孔。（   ）

    18．小桥作为路基单位工程中的分部工程来进行质量评定。（   ）

    19．高碳钢的名义屈服强度是取应变为0.2%时所对应的应力值。（   ）

20．钻芯取样法检验其芯样直径应为粗集料粒径的2倍，任何情况下不得小于粗集料的两倍。（   ）

四、简答题(每小题6分，共30分)
1．灌注桩常见的缺陷有哪些？

2．简述钢绞线测试时伸长率的测定方法。

3．对新拌混凝土如何留取试样。

4．碱骨料反应的发生条件及其危害。

5．桥梁静载试验时试验孔的选择应综合考虑哪些因素？

五、计算题(每小题10分，共20分)
1．某桥制取混凝土试样共20组（设计强度为30MPa），测试强度为30MPa者6组，32MPa者4组，38MPa者4组，40MPa者6组，试评定该桥混凝土强度是否满足要求？

2．某防护工程中护坡、护岸*、导流工程*、石笼防护、砌石工程的得分分别为92、80、90、92、96，试评定该防护工程的质量等级。

六、附加题

简述一个你在检测实践中遇到的问题，你又是如何解决的。

或者谈谈你在学完本课程后的收获、体会或建议。

PAGE  
12

