在开始焊接前，要检查电线及焊枪是否有损坏，如有损坏必须更换。焊枪要用绝缘盖盖住。如下图

在使用电箱之前要先检查漏电保护器是否开着，电线接头处裸线暴露不能太长。如下图

焊接时四周和底部要用板挡住，以免火花飞溅引起火灾和损坏材料。如下图

焊条余料不能乱扔，要集中处理，做好清洁工作。如下图

烧焊休息时要把焊机关掉，工作结束时把电源切断。如下图

烧焊工人必须戴手套及保护面罩。如下图

烧焊区域不能堆放可燃性材料。如下图

安装单元或吊运货物时，请注意下列事项：

a.起吊物不能碰到梁或柱。

b.起吊速度不能太快，要低速运行。

附录一：结构硅硐密封胶装配质量控制手册

结构装配的质量控制

1． 在工程开始之前，凡与有机硅密封剂相接触的所有底物均需在GE实验室做粘合性和兼容性测试，底物样品应为本工程所用所有底物的代表。

2． 在工程进行过程中，如果某些底物的表面可能与已经测试的样品不同，如供货商、油漆表面装饰的改变等，则应将新样品再送交GE实验室。

3． 工程开始之前密封剂应用的各节点细节需经GE检验和认可，不管任何原因造成的现场变化都应向GE有机硅做咨询。

4． 工程开始时，应对实际幕墙组框进行粘合剥离与切开检测，以确定底材上的密封胶在特定工厂环境和大气条件下的固化及粘合发层情况。

5． 对两组分结构密封剂，在每次开泵注胶装配的一开始都必须进行蝴蝶测试，以检查是否混合均匀。在装配的每一天必须至少进行一次拉断时间测试。

6． 粘合剥离样品（通常是大约8英寸长铝材挤压或玻璃）应在每天工厂或工作现场准备。应记录样品制备的日期和使用的密封剂的批号。当温度大于20℃时，对单组分密封剂应在7天后进行粘合剥离测试，以检测粘合性，对双组分密封剂应在3天后进行检测。

7． 如果有任何的粘合剥离样品显示出较差的粘合结果，那幺当天装配的半成品板材应作为失败的切，并进行切装配框以检测粘合性。因为剥离样品的粘合失败可能是由于很多原因，包括表面清洁不净、底物装饰变化、密封剂性能变化等，应尽快与供货商和GE有机硅技术代表取得联系确定原因和补救措施。

8． 即使剥离样品显示出好的粘合性，幕墙制造商仍应对任意抽样的板材进行常规的切开装配框测试，以检测密封剂使用中的实际粘合和操作。对于主要的工程和要求书面保证的工程，GE公司的代表应至少一次在场以亲眼目睹切装配框测试及其结果并记录在表中。有GE代表在场的情况下，进行的切开装配框测试数量应在工程开始之前由制造商和GE公司协议。

9． 制造商必须保留所有板材的完整的装配记录（施工日期、密封剂的类型和批号等等）和所进行的质量控制实验记录（粘合、剥离性、蝴蝶测试和拉断测试等）。

10． 所有的幕墙板材必须具有识别标签或标记，这些可以用来追踪装配的日期、密封剂的批号以及在幕墙上的实际安装位置。

11． 如果密封剂粘合、固化有任何质量问题，应尽快通知GE有机硅部，并在得到GE公司建议继续使用的通知之前，停止所有密封剂的使用。

12． GE有机硅部的质量控制和工厂装配程序手册可以用作所有建筑装配工作质量控制的指南，如果需要帮助和澄清，清向GE有机部的技术代表进行咨询。

结构装配过程

双份结构密封剂是否以彻底混合均匀。混合不均匀会引起产品性能的极大变化。

1．将纸折迭（A4白色复印纸）。

2．将混合后的密封剂涂在纸上，将纸折迭使密封剂平整。

3＆4.打开纸，检查密封剂，如果密封剂上出现白色条纹表示混合不充分。如果没有条纹出现则表明以充分混合，并在纸上记录年月日及结构胶基质与固化剂的批号。

拉段时间测试程序

此程序用来测定SSG4400密封剂固定速率。不正常的拉段时间（或长或短）表明混合过程中基质/固化剂的比列存在问题。
1． 将小棍（壓舌板）浸入混合後的密封剂，并开始记时。

2． 固化周期内每隔5分钟将小棍从密封剂内拉出并观察密封剂扯起的部分是否发生突然断裂。

3． 如果不发生断裂，重复步骤1和2，直至发生突然断裂，并记录拉断的时间。

注：混合比例正常的SSG　4400，突然拉断时间应在20到50分钟之间。

质量控制程序――工厂

　

粘合――剥离测试

此程序是来确定SSG4000/SSG4400与被粘合材料之粘合能力及其发展情况。

1． 清洁被测试的玻璃

2． 在表面施用有机硅密封剂条

3． 让密封剂固化(SSG4000   7天)  (SSG  4400   3天)

4． 用手拉密封胶条。并观察是否发生内聚破坏的百分比。(观察发生上述内聚破坏(B)的密封剂粘合面积的百分比。即为内聚破坏的百分比)。100%减去内聚破坏的百分比即为脱胶的百分比。

质量控制工序―――工厂/工地

切装配框测试程序

此程序是为了确认SSG4000/SSG　4400的粘合性以及施用密封剂的质量。此测试应该按照下述方法之一（或者其它在工程开始之前得到工程工作组同意的其它方式）周期性地进行：

从最初的10个框架（框架1到10）中选择1个

