大面积磨光花岗石板干挂法施工
北京西站I、П、Ш段处于西站建筑群中心位置,在这3段的重点外墙面采用了花岗石板干挂作法,共22543m2。所谓“干挂法',系指用单体挂件将花岗石板挂于外墙上,其特点是:

可避免表面污染、变色“反碱",使板保持色彩及光泽。

可避免湿作业,少受气候变化影响,节约冬施、雨施费用。

可避免石材脱落,减少维修费用。

第1章 干挂花岗石墙面设计要点
8-15-1-1墙面作法

l.主体结构墙面作法:磨光花岗石板→不锈钢挂件→防水胶粉涂层→混凝土墙体→内保温墙板。

2.钢椅架墙面作法:磨光花岗石板(局部板外镶字)→不锈钢挂件→防水层→轻质保温墙→钢桁架→内墙轻隔板。
8-14-1-2花岗石板

花岗石板厚25mm,外面磨光,侧边局部磨边、倒角、钻孔。

外墙面及窗口外窗套均为花岗石板,一般石板高750mm,窗口上皮有通长分格带,分格带高200mm,带中为方装饰板200×200,分格带及装饰板边也为花岗石板。作法为外表面烧毛(图8-15-l)。
相邻花岗石板间水平缝为10mm,垂直缝宽为15mm,留缝空隙不作填充处理。留缝水平缝为直缝,立缝为工字错缝。
8-15-1-3挂件

挂件为挂花岗石的金属挂件,托板、舌板、挑板、垫板及窗口外套箍,销钉螺栓均为不锈钢制品。将挂件固定于墙体的膨胀螺栓也为不锈钢件。8-15-1-4花岗石板与挂件的连接挂件钻φ4.5孔,石板上下侧边相应位置预先钻φ6孔,用销钉穿过挂件插入孔内并在孔内填实环氧胶泥。上下相邻石板用销钉穿人预留孔内连接。
8-l5-1-5防水层
外墙面满刮防水胶粉涂层以防从板缝进入的雨水渗入混凝土墙面。
第2章 材质要求
8-l5​​​-2-l花岗石板
1.颜色:石材颜色要一致,以免影响外观。
2.光泽度、体积密度、吸水率、弯曲强度、干燥压缩强度满足有关要求。
3.加工尺寸允许偏差:长、宽度土1.0mm,厚度土1.0mm,板面平整误差0.2~0.5mm,板上下侧打孔,孔径φ6,深15mm,孔位置偏差±0.5mm。
4.板面无裂纹,板边元缺棱掉角。

18-15-2-2挂件-
挂件承受板重及雨水侵蚀,应防锈。主要规格有3种,其中挂件1、2用于一般墙面,挂件3用于墙大角,每个挂件由托板、舌板组成,材质为1Crl8Ni9Ti。钢板厚度6mm,托板、舌板可沿三向自由度进行调节以利挂石时调整(图8-l5-2)。
第3章 干挂工艺可行性研究
8-15-3-1花岗石板材抗裂性能试验
利用模拟风压装置取样板进行试验。在若干级风压及持续时间作用下,利用仪器观测石材,结果无裂纹、弯曲,销钉无松动,满足使用要求。
8-l5-3-2不锈钢挂件材质及性能测试
按有关标准对不锈钢化学成分、挂件极限强度、屈服强度、延伸率、挂件变形等物理性能进行测试,满足要求。
8-15-3-3板材及销钉组合样板静载及冲击试验
取重物轻轻放在样板上以及从一定高度自由下落重物模拟静动载试验,结果证明符合要求。
8-15-3-4防水材料测试报告

对本工程所用防水材料进行抽样复试,并作低温试验,结果证明满足冬季施工要求。
第4章 墙面防水层施工工艺
8-l5-4-1外墙面处理

1．由于结构施工造成局部外墙面及窗口位置的偏移,应在做防水层之前处理。窗口按轴线位置弹出外框线,凡超出黑线应剔除并抹平。
2．外墙面凡有外胀处应剔平。

3．所有外墙面抹防水层前须清理表面,补平麻面,打平棱角,扫净浮物。

8-15-4-2墙体防水层施工
将配制成的胶泥用刮板抹子抹于墙面并压实,厚度3mm,不同时间抹的防水层相互交圈,搭接100mm。挂板前检查,如有损坏及时修补。膨胀螺栓安装时孔内填防水胶泥,螺栓与墙面交缝处再抹一道防水胶泥。
第5章 花岗石外挂饭施工
外墙防水验收合格后开始挂板施工。
8-l5-5-l挂板顺序安排

根据挂板设计要求及现场情况,本着先南墙,再北墙的顺序挂板。每面大墙由下向上依次挂板,先挂窗口板,再挂窗间墙面板。
8-15-5-2弹线

1.外挂墙面大面积平整是保证此施工工艺的重要质量标准。挂板从第一块就应找平基线面,向上挂不得再作调整。

2.墙面防水层施工后弹线,原则上以设计各内墙轴线定窗口立线,以各层设计标高+50cm线定窗口上下水平线,找出窗口井字线后,再按各墙面排板平面图,弹出各种板排列线。如果各窗口间实际尺寸与设计尺寸有偏差,可调整各板间板缝尺寸。
3.外墙面水平线以设计尺寸为基准。要求各面大墙的结构外墙面在剔除胀模墙体或补平凹进墙面时,须使修补后的外墙面距设计轴线误差不大于1cm,其余误差可通过挂件托板与舌板间距来消除。
8-l5-5-3挂板安装

工具:冲击钻,膨胀螺栓,防水胶泥,直流电焊机,不锈钢焊条。

2.安装工艺：按弹线定各挂件相应位置→钻孔→孔内填防水胶泥→孔内埋入φ10膨胀螺栓→用胶泥抹平螺栓周圈→挂托板及舌板→试挂花岗石板确定舌板前后左右位置→舌板φ10螺栓拧紧并焊牢。
3.质量要求:膨胀螺栓入结构墙体大于5cm,舌板与托板之间必须焊牢。

8-15-5-4窗口花岗石板安装

一般窗口为1.5m×l.5m,每窗口外挂板由4块组成,即窗台板(有泛水)、2块立板和上板(有滴水槽),每窗口4块板外有一不锈扁钢焊制的套箍,以固定窗套石板。其安装工艺为：安装窗台不锈钢挑板→窗台抹水泥砂浆找坡层→窗台板就位(外皮线及泛水控制准确)→安窗套箍→左右立板安放→上板就位与立板销住→套箍与挂件焊接→挂板与套箍之间用环氧粘接→清净窗套石材表面。
8-15-5-5墙面花岗石板安装

墙面板在窗台板之后挂,板面随窗口板,安装时要照应相邻板面,调整板面位置应平顺。其工艺为在已安装好挂件上试挂板,确定挂件舌板位置→舌板与托板焊牢→石材钻ø6孔→用ø4销钉将石板与挂件,石材与石材销住→清洗石材表面。
8-15-5-6钢椅架外挂板安装

钢衍架南北墙外挂板挂于钢结构上。其工艺为:钢衍架外水平,垂直钢龙骨焊接→金属隔热夹芯板安装→防水层→不锈钢挂件→北墙四个站名钢框及英文站名不锈钢支架安装→挂花岗石板。
8-l5-5-7不同部位挂板方法

1.南北墙从基座起挂板。为保护成品,可从某层墙窗口起上挂,基座地槽挂板待将竣工时再挂。花岗石地槽孔依石板位置打孔,石板内加防锈铝槽板作支撑,以防碰撞。
阳角:正面板压侧墙板。挂板先正墙后侧墙,必须保证阳角上下垂直。

3.阴角:墙阴角先贴面砖后挂石板,双石材阴角先挂正墙石板,后挂侧墙石板

4.局部后挂板挂法:因外架子及钢丝绳与结构墙及窗口拉结,外墙面及窗口有局部板要待拆架子时再挂,个别需要更换石板取下后也用此法更换。由于上下板用销钉连接,后挂板与己挂上面板连接困难,可在此板上部增设一挂件,挂件与上板下部销钉焊牢,再在后挂板上皮另钻孔,埋销钉,与此挂件焊牢。后挂板下皮仍用销钉与下板相连。
第6章 成品保护
  已挂并检验合格的墙面要及时粘贴塑料薄膜,以防上部施工污染墙面。

电焊挂件、灌环氧胶泥及抬板、安装挂件时,不得向下掉任何物品。

自地面施工的墙面,石材砸碰机率大,应在已施工墙面外设围档,必要时加专人看管。
拆改架子时不得碰撞石材。拆架子时,把所有外墙面清擦一遍。




























































