联贴式钛釉面砖施工
中国国际广播中心技术主楼A段(高层部分)和B段(低层部分)均选用日本产0K牌钦袖面砖饰面,施工面积l.65万m2。
主楼A段、B段为框架一剪力墙结构,所有遮阳板为钢筋混凝土预制构件,A段西北部为现浇陶粒混凝土预制构件,其它外墙均用陶粒混凝土空心砌块砌筑。

第1章 钛釉面砖
该三角桁架悬挑长度达2.45m，三角桁架从三层(标高10.47m)开始搭设，外斜压杆与水平面的夹角约65.8。(图2-19-l)。

根据工程实际取桁架间距为893mm，整个三角桁架系统与三、四层中￠48×3.5钢管支模架子连为一体(图2-19-2)。
第2章 粘结材料
选用北京中建建筑科学技术研究院研制的AH-05建筑装修胶粘剂。它是一种以环氧树脂及其它高分子材料为主要粘结成分,添加增稠剂、乳化剂、增粘剂、保水剂等配制的水乳型胶粘剂,为乳黄色液体,含胶量17%,粘结强度l.7MPa。使用时胶粘剂与水泥(或水泥和中砂)搅拌均匀至合适稠度即可。
胶粘剂用量0.5~l.0kg/m2。
第3章 施工工艺
8-17-3-1施工顺序

放线→铝合金窗框安装→基层清理,剔凿,堵洞→吊垂直,套方,找规矩,做灰饼→基层抹灰→放线排砖→涂刮水泥胶浆(砂)→镶贴面砖→撕线,勾缝→清理,验收。
8-17-3-2施工要点

1.放线：用墨线从上至下弹通窗口中心线,参照利用室内70cm(B段为50cm)结构
水平线。
2.铝合金窗框安装:窗框标高以室内墙上70cm(B段为50cm)水平线控制。
3.基层清理与剔凿堵洞:剔除凸出墙面的杂物,清理疏松处夹渣,孔洞用砂浆封堵平整。
4.吊垂直、找规矩、抹灰找平:基体用1：3水泥砂浆抹灰找平,不要求光滑,但需按高级抹灰要求检查平整度和棱角的垂直度。
5.弹线、排砖:待基层灰六至七成干时,按图纸要求分段在基层上弹出300mm×300mm分格线,根据大样图及墙面尺寸排砖,确保面砖接缝均匀。
6.镶贴面砖:按控制线铺贴,保证全楼面砖分格统一。总体顺序是自上而下分层分段铺贴,而每段内的铺贴顺序是自下而上。应遵循“平上不平下,'的原则,保证上口一线齐,如上口不齐,可用灰铲上拨,使面砖靠住上沿分缝条。竖缝的宽度和垂直度除按弹出的垂线和分格线控制外,还须经常用靠尺检查目测控制,并随施工随吊线。
镶贴时将一联面砖置305mm×305mm正方形木制托盘内,背面朝外。纸是柔性的,用细砂从背面填塞拼缝,使之展平,再均匀涂刮胶浆或胶砂,贴在基层上即可。托盘边沿厚5mm,以便控制每联面砖间5mm的拼缝宽度。
粘结层厚度不大于2mm时,可用水泥胶浆粘贴面砖。将AH-05胶粘剂与水泥按1:1~2的比例拌匀至合适稠度即可使用。若粘结层厚3~5mm,则用水泥胶砂粘贴面砖,此时AH-05胶粘剂与水泥、中砂的比例为1:1~2:2~6。拌制胶浆或胶砂,可用425号普通硅酸盐水泥。
砖镶贴4h后,淋水浸湿撕去纸面,同时轻轻剔去砖缝的细砂。

掺107胶的水泥素浆勾缝捻缝,保证接缝均匀、光洁。

9.清理擦洗。用FX-3高效清洗剂(A、B组份)清洗表面，拭去面砖表面残存的纸屑污物。
第4章 施工方法讨论
施工前曾对几种可用于面砖镶贴的胶粘剂进行粘结强度试验分析,结果表明AH胶粘结强度较高,尤其是浸水48h后的强度比其它粘结剂高,可满足外墙面砖的耐水要求。分析一些产生面砖空鼓的原因：一是在l：1：6混合砂浆基层未完全硬化即镶贴面砖予以封闭,使潮湿的抹灰层与基体间产生空鼓。二是局部抹灰层平整度差,遇粘结层超厚处胶浆下坠,形成单块面砖上空下实现象,或胶砂中砂子太少而引起粘结层收缩,产生空鼓。三是未按要求清理面砖造成浮灰,与粘结层结合不好而空鼓。四是操作者往胶浆中加水,造成胶浆含胶量不足,使粘结强度下降而产生空鼓。为此本工程施工中抹灰层改用1：3水泥砂浆,并加强抹灰层平整度的检查。制订严格的施工工艺,加强质量检验。取得了明显效果。





























































