天然饰面板铺贴工艺的改进作法
湖北龟山彩色电视发射塔除有电视发射功能外,还兼有旅游功能,故装饰要求高,所用装饰材料多达120多类、400多种。采用红色、黑色、黑白点等磨光花岗石及粉荷玉、荷叶绿、红筋红、枣红玉斗竹叶青、汉白玉宇、白底米黄玉、黄底米黄玉、雪浪、虎皮等品种大理石,共700多平方米,用以装饰墙面、柱面、门套、地坪、窗台、踢脚等,花纹丰富,绚丽多彩,为提高工程质量和施工速度,避免饰面板铺贴的质量通病,减轻劳动强度,施工时对常规铺贴方法进行了改进。改进后的工艺施工方便,操作简单,易保证质量,经实测实量整个饰面板工程表面平整度、垂直度、接缝平直及其它各项允许偏差均达到规范要求,合格率为9l.。3%。外观光洁,色泽均匀,棱角清晰,被评为优良工程。交付使用后,经多次检查与回访,饰面板与基层粘结牢固,未发现空鼓脱落现象。
第1章 施工准备
做好饰面板铺贴前的准备工作,是保证工程质量,顺利进行施工的重要环节。在施工准备阶段要做好配板设计,根据开料图认真进行技术、材料、机具准备,组织好技术交底。此外还必须严格把好材料质量关,认真进行检验和试拼,合理挑选和使用,然后按部位分规格型号编号备用,以便控制铺贴实际尺寸,使色泽均匀一致。

第2章 饰面板铺贴工艺
8-19-2-1柱面花岗石铺贴
电视塔塔座围圈有19根钢筋混凝土柱,柱子室外部分贴红色磨光花岗石,室内部分贴白底米黄玉大理石,柱脚镶黑色磨光花岗石，柱顶镶汉白玉,其节点构造详见图8-19-1。具体作法是:按设计尺寸弹柱中线,定出标高,用l：3水泥砂浆打底,其主要作用是解决柱面的粘结问题,使30mm厚灌浆层与柱子牢固结合。用8号铅丝作柱箍,沿每层板高设一道,用以固定花岗石。在找平层上按开料图划出分块线,在每块板位置抹出两条标筋(图8-19-2)。用标准套板和托线板严格控制标筋的垂直度和平整度,在花岗石板块上下两个面的孔眼内挂10号铅丝(图8-19-3)。然后用纯水泥浆将花岗石紧贴在标筋上,用12号铜丝将花岗石背面10号镀钵铅丝与柱上8号镀钵铅丝箍绑在一起。用水平尺校正上口平直,使每块板的水平缝保持在一条通线上。用托线板和标准套板检查平整度、垂直度和断面尺寸。用角尺检查阴阳角方正。直至各项允许偏差达到规范要求。灌浆时分两层浇灌l：2.5水泥砂浆,应均匀下料,插捣密实,注意防止板块鼓胀错位。待砂浆硬结后,经检查无松动、变形、空鼓方可进行第2层浇灌,注意留出50mm高不灌满,作为与上层花岗石灌浆的结合。

8-19-2-2墙面大理石铺贴
电视塔是圆形结构,在弧形墙面上铺贴大理石难度较大,为此将通常采用的灌浆工艺改为铺贴工艺(图8-19-4)。这种方法是：在混凝土或砖墙面上抹1：2。.5水泥砂浆找平层,厚约20mm,待硬结后按板块尺寸定位放线,弹出板块定位控制线。在每块板的上方50~100mm处钉2个38mm合金钢钉(或用射钉),用以挂铜丝、固定大理石。铺贴前,应在每块大理石上口用硬质合金直柄麻花钻距板边约1/4处钻2个直径为5mm的斜孔,同时用大理石切割机在板背的孔位处开出深约4mm的槽,绑l2号双股铜丝、将大理石板块固定在合金钢钉上。
对大理石板块进行预拼,是保证墙面色泽均匀、纹理清晰的重要一环,应按开料图要求,对尺寸、色彩、纹理等进行合理调配并编号备用。铺贴时,自下而上、从中间向两边进行,对照编号逐块铺贴,其操作顺序是:清理大理石板块,注意清除锈蚀和油污,刮l：2水泥砂浆,约10mm厚;将大理石板块对号粘贴在砂浆层上,用水平尺校正上口平直,使其与基层上的定位线吻合;用木锤隔着水垫块校平板面;用线坠检查垂直缝,如有较大偏差,应同时对垂直缝和水平缝作适当调整,以控制超偏;用托线板检查垂直和水平度,使各项允许偏差不超过规定范围;最后将铜丝固定在合金钢钉上。如此逐层向上铺贴,直至整幅墙面铺完。
8-19-2-3地面大理石铺贴

大理石地面铺贴程序是:基层处理→作找平层→弹线定位→试拼→铺贴大理石板块→去污、擦缝、打蜡。
基层处理

地面基层处理主要是将基层清扫干净,洒水扫浆,按l.5m左右间距抹出标筋。
做找平层

基层处理后做1：3水泥砂浆找平层,其标高比大理
石面低25mm,不用铁板收光,而用2m刮尺刮平。用靠尺检查平整度,允许偏差为4mm。
弹线定位

选择铺贴方案弹线定位,主要是根据房间情况,按开料图弹基准线。应尽量减少大理石裁切,使大理石地面整齐美观。
试拼

试拼是质量预控的一道重要工序,大理石颜色、纹理、形状、大小的选择和调配直接影响装饰效果。因此,事先须按规范要求认真挑选和排列大理石,确认后编号待用,对整体质量有严重影响的板块一律挑出。
铺贴大理石板块

铺贴前按l.5m左右间距作临时标志或标筋,注意对号铺贴,先铺十字交叉点上的4块板作为标准块,此标准块是整个地坪水平标准和纵横拼缝的标准,注意用水平尺和通长拉线仔细校正,然后分别向两侧和后退方向顺序铺贴。随时用水平尺和靠尺找准,拼缝处必须拉通线防止超偏,缝隙要严格控制在允许范围内。如个别板面不平、翘边、翘角,应调整到四个边角处,使接缝高低差在允许范围内。否则,集中在一个角或一条边会使允许偏差超过规定,合格率降低。
板块铺贴用1：2.5水泥砂浆做结合层,铺砂浆时沿已铺好的板块边缘放一根10mm左右的木条(图8-19-5),铺完砂浆后及时将木条取出。留出一条空边的作用是:(1)避免铺砂浆时沾污板边,使板缝夹浆拼缝不严;(2)铺板时如砂浆过厚,便于板块锤平校正。
板块铺平贴实定位后,清除多余砂浆,沿板边撒些干水泥将板块吸住,垫好三角木,以免板块在砂浆凝固前因自重下陷或碰撞移位,影响铺贴质量。同时,刮掉余浆,用棉纱将板面抹干净,然后继续铺板。
去污、擦缝、打蜡

用草绳包装的大理石板受潮后如出现黄渍现象,可在受污染部位刷1~2遍双氧水,然后将双氧水和漂白粉掺在一起拌成浆糊状,涂于黄渍处,经2~3d黄斑即可消除。如一次效果不好可再涂一次,一般涂两次基本可以去除。
饰面板铺贴完毕进行擦缝时,如果是汉白玉则采用石灰膏掺白水泥擦缝;其它颜色的大理石可采用白水泥掺相应颜料配成较协调的颜色擦缝,最后把板面擦抹干净并打蜡,使整个饰面平整光亮。




























































