[image: image1.jpg]Ib

HUARONG



 南通华荣建设集团有限公司                             >车库顶板回填土施工方案

目录
21.
编制依据


22.
工程概况


33.
施工准备


33.1.
技术准备：


53.2.
作业条件准备：


53.3.
材料准备：


53.4.
主要机具准备：


54.
施工安排


54.1.
施工顺序：


54.2.
施工工期:


64.3.
劳动力组织:


65.
主要施工方法


65.1.
车库顶板防水施工：


65.1.1找坡层


75.1.2 耐根穿刺改性沥青防水卷材施工


85.1.3保护层施工


85.2.
车库顶板回填土施工：


96.
质量保证措施


117.
文明、安全施工保证措施


128.
成品保护、职业健康及环境保证措施




1. 编制依据
1.1施工图纸

	序号
	图纸名称

	1
	欣水湾-华庭地下车库二期结构施工图

	2
	欣水湾-华庭地下车库二期建筑施工图


1.2主要规范、规程、图集。

	序号
	规范、规程名称
	编  号

	1
	地基与基础工程施工质量验收规范
	GB50202-2002

	2
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2001

	3
	土工试验方法标准
	GB/T50123-1999

	4
	建筑机械使用安全技术规程
	JGJ33-2001

	5
	地下工程防水技术规范
	GB50108-2001

	6
	地下防水工程质量验收规范
	GB50208-2002

	7
	地下工程防水
	88J6-1


2. 工程概况

本工程总建筑面积为44000m²。1#-3#车库、10#-12#车库为地下一层汽车车库、4#-9#车库地下二层为六级人防物资库；地下一层为车库。结构类型为全现浇框架、剪力墙结构。1#-3#车库、10#-12#车库车库顶板标高与室外标高相差1.05m, 4#-9#车库车库顶板标高与室外标高相差0.80m，车库顶板上设有小区行车道及停车位，小区行车道下回填土进行分层压实。
3. 施工准备

待车库顶板后浇带和沉降后浇带进行封闭后方可进行防水和回填土以及面层施工。
3.1. 技术准备：

地下车库顶板工程做法如下：
地下车库顶板工程做法一：
（1）回填种植土。

（2）过滤布（土工布），四周上翻100高，用粘结剂黏贴
（3）100厚碎石疏水层。

（4）50mmC20细石混凝土防水保护层，内配4@150X150钢筋网片，双向设间距3000m分缝(钢筋在缝内断开)，缝宽10mm,缝内嵌聚氨酯密封膏。

（5）干铺油毡做隔离层
（6）4mm厚改性沥青耐根穿刺防水卷材，地漏、管道四周做2厚聚氨酯防水涂膜附加层，上翻高出种植面不少于400，水平面不少于200。

（7）最薄处30厚C20细石砼按0.5%找坡压平，表面原浆收光，所有出屋面与屋面相交的管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于50的圆角。
（8）钢筋混凝土地下室顶板，抗渗等级不小于P6
屋面二

（1）180厚C25混凝土面层

（2）200厚碎石或碎砖夯实，灌M2.5水泥砂浆
（3）回填土垫层，分层夯实，厚度依据道路标高确定。

（4）过滤布（土工布），四周上翻100高，用粘结剂黏贴
（5）100厚碎石疏水层。

（6）50mmC20细石混凝土防水保护层，内配4@150X150钢筋网片，双向设间距3000m分缝(钢筋在缝内断开)，缝宽10mm,缝内嵌聚氨酯密封膏。

（7）干铺油毡做隔离层
（8）4mm厚改性沥青耐根穿刺防水卷材，地漏、管道四周做2厚聚氨酯防水涂膜附加层，上翻高出种植面不少于400，水平面不少于200。

（9）最薄处30厚C20细石砼按0.5%找坡压平，表面原浆收光，所有出屋面与屋面相交的管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于50的圆角。
（10）钢筋混凝土地下室顶板，抗渗等级不小于P6
屋面三

（1）180厚C25混凝土面层50厚面包砖面层，干石灰粗砂扫缝后扫水封缝

（2）25厚粗砂垫层

（3）200厚碎石或碎砖夯实，灌M2.5水泥砂浆
（4）回填土垫层，分层夯实，厚度依据道路标高确定。

（5）过滤布（土工布），四周上翻100高，用粘结剂黏贴
（6）100厚碎石疏水层。

（7）50mmC20细石混凝土防水保护层，内配4@150X150钢筋网片，双向设间距3000m分缝(钢筋在缝内断开)，缝宽10mm,缝内嵌聚氨酯密封膏。

（8）干铺油毡做隔离层
（9）4mm厚改性沥青耐根穿刺防水卷材，地漏、管道四周做2厚聚氨酯防水涂膜附加层，上翻高出种植面不少于400，水平面不少于200。

（10）最薄处30厚C20细石砼按0.5%找坡压平，表面原浆收光，所有出屋面与屋面相交的管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于50的圆角。
（11）钢筋混凝土地下室顶板，抗渗等级不小于P6
3.2. 作业条件准备：

  防水施工及回填土前应对基底和已完工程进行隐检及中间验收，验收合格后作好相关隐蔽验收及交接验收资料。防水施工前，找坡层施工阶段做好水平标高控制网，在车库顶板上每隔4m做上水平标高控制点或邻近的楼座及人防出入口墙上制作高程控制点,顶板找坡层标高。回填土施工前，确定好土方机械、车辆的行走路线，并事先经过检查，必要时要进行顶板回顶加固等准备工作,车库顶板土方回填采用中、小型机械进行回填作业，重型机械、土方运输车辆等不充许直接进入顶板进行卸土，需利用中、小型机械由坑边进行倒运及找平, 由于车库顶板景观、停车位及道路施工不在我总包范围内，故车库顶板回填土我单位回填至室外标高30cm下即可。回填完成后在进行雨污水管道、管井的施工。
3.3. 材料准备：

C20细石混凝土、碎石、耐根穿刺防水卷材、土工布、油毡、种植土等

3.4. 主要机具准备：

装运土方机械有：铲土机、自卸汽车、推土机、铲运机及翻斗车等。

一般机具有：手推车、铁锹（平头或尖头）等。

4. 施工安排

4.1. 施工顺序：

依据各地库施工工程进度和后浇带、沉降后浇带的封闭先后顺序，具备条件后依次对各地库顶板进行会填土施工。
4.2. 施工工期:
回填工期必须满足甲方对外总体施工的进度要求。
4.3. 劳动力组织:

为达到创建“安全文明工地”的根本要求。项目部组织专人负责顶板防水及土方回填施工,专业施工队伍进行施工作业，其结构组成、人员及责任分工如下：
[image: image1.jpg]











5. 主要施工方法

5.1. 车库顶板防水施工：

5.1.1找坡层
根据图纸确定排水方向，制作排水坡度标高控制图，弹出分水线，由找坡层最薄处（20㎜）按1%开始找坡，确定找坡层最厚处，根据坡度走向做灰饼，灰饼间距1.5米，或在斜檐上弹出坡线。
浇筑找坡层混凝土时，铺设混凝土需略比找坡控制线高，用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣，不得漏振，保证混凝土密实，不允许用振捣棒铺摊混凝土，并用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完毕后用长木抹子随坡线抹平，严格控制找坡层标高，拉通线找坡，标高及平整度误差在3mm之内，用木抹子搓平施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。

5.1.2 男根穿刺改性沥青防水卷材施工

施工顺序：

清理基层→铺贴卷材附加层→热熔铺贴大面防水卷材→热熔封边→保护层施工

施工方法：

(1)清理基层

铺贴前清理完基层后，弹出标准线，卷材按长向配置，尽量减少接头，从下坡开始顺水接茬，按顺序铺贴。

(2)铺贴卷材附加层

基层处理剂干燥后(约4h)，在细部构造部位，如顶板与立面的转角处、伸出顶板的楼座、排风口、采光井、阴阳角等部位铺贴一层3mm后附加层卷材，宽度不小于300mm，以加强这些防水薄弱部位。要求贴实、粘牢、无折皱。

(3)热熔铺贴耐根穿刺改性沥青卷材防水层，卷材厚度为4㎜。
用喷灯烘烤卷材底面与基层交界处，使卷材底边的改性沥青熔化。火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应控制在0.3～0.5m宽幅内加热应均匀，以卷材表面熔融至光亮黑色为度，不得过分加热卷材。要沿卷材宽度往返加热，边加热，边沿卷材长边向前滚铺，用滚辊排除空气，使卷材与基层粘结牢固。卷材接缝处必须溢出熔化的改性沥青，溢出的改性沥青宽度以2㎜左右均匀顺直为宜。当接缝处的卷材有铝箔或矿物粒料时，应清除干净后再进行热熔和接缝处理。

(4)铺贴平面与立面相连的卷材时，应先铺贴平面，然后由下向上铺贴，并使卷材紧贴阴、阳角，不允许有空鼓现象存在。附加层下料要求准确，粘贴严密。禁止卷材在阴阳角处接缝，卷材的接缝必须离开阴阳角200mm以上。

(5)热熔封边:将卷材搭接接缝处用汽油灯烘烤，火焰的方向应与操作人员前进方向相反。应先封长边，后封短边。最后用改性沥青密封膏将卷材收头处密封严实。

(6)质量标准:

a铺贴卷材时应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲。粘接严密，接缝严紧，不许有损伤、空鼓、翘边、起泡、皱折等缺陷

b热熔法施工时边缝必须挤出热熔的沥青胶，卷材收头用改性沥青密封膏封闭严密。

c卷材防水层完工后不得有渗漏和积水现象。

d 伸出顶板的楼座、排风口、采光井、阴阳角等部位的附加层与基层必须粘接严密。

e卷材的铺贴方向应正确，卷材搭接宽度的允许偏差为-10㎜。

f卷材施工时，严禁在雨天施工，五级风及其以上时不得施工。

5.1.3保护层施工

50mmC20细石混凝土防水保护层，内配4@150X150钢筋网片，双向设间距3000m分缝(钢筋在缝内断开)，缝宽10mm,缝内嵌聚氨酯密封膏。
5.2. 车库顶板回填土施工：

回填土施工工艺流程：顶板杂物清理→检验土质→铺设碎石疏水层→铺设过滤布（土工布）→回填土→找平验收.
5.2．1填土前应将回填区域内车库顶的垃圾杂物等清理干净；将回落的松散土、砂浆、石子等清理干净。

5. 2．2检查土料种类和质量是否符合设计、标准的要求；检验回填土的质量有无杂物，检验回填土的含水率是否在控制范围内，回填需要严格控制含水率，土的控制含水量简便检验一般以手握成团落地开花为宜。如含水率偏高，可以用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇回填土的含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。

5. 2．3车库顶板回填前应铺设100厚碎石疏水层。
5. 2．4疏水层铺设完毕后，沿顺水方向铺设过滤布（土工布）。

5. 2．5车库顶板土方回填采用由车库顶板边缘往中心按步回填，车库顶板土方回填采用中、小型机械进行回填作业，不充许重型机械、土方运输车辆等直接进入顶板进行卸土、粑土，需利用中、小型机械由坑边进行倒运及耙平。
5. 2．6回填土应分层铺摊，每层铺土厚度应根据土质、密实要求和机具的性能确定。

5. 2．7车库顶板高低跨时，应先填夯低跨，填至高跨相同标高时，再与高跨一起填夯。如必须填夯时，交接处应填成阶梯形，梯形的高宽比一般为1:2，上下层错缝距离不小于1.0m。

5. 2．8基坑四周回填土每层夯实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度；达到要求后，再进行上一层的铺土。填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡高出允许偏差的地方，应及时 依线铲平；凡低于规定高程的地方应补土夯实。

6. 质量保证措施
土方回填质量保证措施

1主控项目：

1.1回填标高必须符合设计要求。

1.2基坑四周回填土必须分层夯压密实。取样测定压实后土的最大干密度，符合设计要求。

2一般项目：

2.1基底处理符合规范规定。

2.2回填的土料、分层厚度、表面平整度及含水量符合设计要求及规范规定。

3允许偏差:
	项 次
	检查项目
	允许偏差或允许值（mm）
	检查方法

	
	
	基槽
	场地平整
	

	主控

项目
	1
	标高
	-50
	±30
	水准仪

	
	2
	分层压实系数
	0.90   0.93   0.97
	按规定方法

	一般项目
	1
	回填土料
	 2：8灰土、3：7灰土、素土
	取样检查或直观鉴别

	
	2
	分层厚度及

含水量
	250mm
	水准仪及抽样检查

	
	3
	表面平整度
	20
	用靠尺或水准仪


防水施工质量保证措施

1.防水层与基层之间必须粘贴牢固，外观表面平整，不允许有皱折、空鼓、起泡、滑移翘边和封口不严等严重缺陷存在。

2.防水结构转角部位必须粘接牢固，封闭严密，不得有渗漏水缺陷存在。

3、关键工序及特殊工序控制措施

3.1附加层施工：后浇带处必须有附加层，宽度为2000mm，作法见后面的附图。所有的施工逢、阴阳角、套管管根、预埋件等处也必须有附加层，附加层宽度为500mm，两边均匀搭接250mm。

3.2铺防水卷材：防水卷材先铺平面再铺立面。施工时先弹出基准线，将卷材按划线展开比齐，先从一头卷2-3米，用喷灯加热基层与卷材，等表面发黑发亮出现熔融层，迅速扒卷粘接，边部挤出少量熔融物，定位后，再卷起另一端，如前述方法粘接。

3.3搭接宽度：长边搭接100mm，短边搭接150mm。相邻防水卷材搭接接头应相互错开1/3L（L为防水卷材宽度）；平立面处交叉搭接，接缝应留在底平面上距立面600mm处。

3.4空鼓：铺贴卷材的基层潮湿，不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓；铺设时排气不彻底，窝住空气，也可使卷材间空鼓；施工时基层应充分干燥，卷材铺设应均匀压实。

3.5管根处防水层粘贴不良：清理不洁净、裁剪卷材与根部形状不符、压边不实等造成粘贴不良；施工时清理应彻底干净，注意操作，将卷材压实，不得有张嘴、翘边、折皱等现象。

3.6渗漏：转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作；保护好接槎卷材，搭接应满足宽度要求，保证特殊部位的施工质量。

7. 文明、安全施工保证措施
7.1入场前必须进行安全教育培训，经考试合格后方可上岗；

7.2进入施工现场必须戴好合格的安全帽，系好下额带；

7.3现场禁止吸烟；

7.4严禁酒后作业；

7.5禁止穿拖鞋、赤脚、光背；

7.6禁止追逐打闹；

7.7照明灯、打夯机等用电设备必须有可靠的接零；

7.8禁止私自拆除或移动防护设备设施及电器设备；

7.9边坡不牢固、不稳定时在回填土前先进行打围护坡；

7.10当天回填土未完成，在下班前应将护身栏恢复完成。

7.11顶板回填土时，应设专人对车库顶板进行观测检查，发现异常情况，立即通知停止作业，并采取相应措施。

7.12楼座周边处必须设专人看护，防止高空坠落、防止物体打击；

7.13用小推车回填土时，不应连土带车一起倾翻，防止小推车滑脱到土层面伤人。

7.14人工回填土用小车卸土时，倒土时应稳倾缓倒，严禁撤把倒土。
7.15人工夯土时，应精神集中，两人打夯时应互相响应，动作一致，用力均匀；

7.16必须按规范要求保持与建筑物的安全距离。

7.17土料运输装车时应拍实车上土或严密遮盖，严禁沿途遗洒；在现场大门口设车轮冲洗池，确保车辆出场前清洗掉车轮上的泥土；设专人及时清扫车辆运输过程中遗洒至现场的物料；白灰采取封闭式贮存措施（袋装、进库）。

7.18防水施工所有的材料均属易燃物，贮存、运输过程必须严禁 烟火，在现场施工时，设专人看护，发现火情，立即报警。现场喷灯，专人使用，不能随意点火。现场必须配备相应的消防器材。

7.19施工人员必须穿软底鞋，不得穿硬底鞋或带钉子的鞋进入施工现场，并应配备相应的保护用品，带好安全帽。

7.20在施工过程中，严格做好通风工作，防止中毒事故的发生,发现险情，立即抢救。

8. 成品保护、职业健康及环境保证措施

1．施工现场做到整齐、干净无污染、低噪音、低扬尘、低能耗的整体目标。

2．注意施工现场环境卫生，严禁随意丢弃垃圾、废弃物，严禁随地大小便。

3．做好雨季防护措施，防止现场材料、车道下回填土遭遇浸泡，作好边坡临边防护措施。

4．噪声控制：在土方回填过程中施工机械要注意控制噪声的排放，不准在夜间鸣笛、制造人为噪音；特别是在夜间施工时需要注意控制噪声在规定的范围内（昼间<70dB, 昼间<55dB）。为避免影响周围居民休息，夜间22：00以后不允许进行噪音较大的分项工程施工。

5．施工废弃物的处理：施工现场的建筑垃圾需运往现场的垃圾站，不得随意丢弃，更不能与回填土一起进行回填掩埋。

6．土方回填过程中要防止施工机械及较大的石块及土块破坏防水及防水保护层。
7．防水施工时，施工人员应穿软质胶底鞋，严禁穿带钉的硬底鞋，严禁非本工序工作人员进入现场。

8．防水上堆料放物，都应轻拿轻放，并加以木方铺垫。

9．防水层验收合格后，防水保护层施工时防止施工机具如手推车、铁锨等
损坏防水层。
10．施工中若有局部防水层破坏，应及时采取相应的补强措施，以确保防水层的质量。
11．施工现场裁剪下来的卷材、保护卷材的油纸、卷芯等物应及时回收，防止垃圾不分类。到处堆放，影响周边居民环境。

12．施工中应严格控制使用柴油，防止柴油燃烧后污染空气。
项目经理





项目总工、生产经理











测


量


员





主


管


工


长





材


料


员





机


管


员





化


验


员





安


全


员





技


术


员








质


量


员





防水施工作业队





土方回填施工作业队










