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[工程名称]                                   地面工程施工方案（细石混凝土）
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[bookmark: _Toc1470117][bookmark: _Toc2697062][bookmark: _Toc2782062][bookmark: _Toc2933692][bookmark: _Toc2936165][bookmark: _Toc505077993][bookmark: _Toc504056324][bookmark: _Toc486587530][bookmark: _Toc505618088][bookmark: _Toc505612768][bookmark: _Toc505613313][bookmark: _Toc505614243][bookmark: _Toc505615250][bookmark: _Toc505617553][bookmark: _Toc505613848][bookmark: _Toc505612236][bookmark: _Toc505615785][bookmark: _Toc23645_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28362][bookmark: _Toc3241_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27278_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23210_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27670_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3382595]一、编制说明
[bookmark: _Toc23288_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2689292][bookmark: _Toc2697063][bookmark: _Toc2782063][bookmark: _Toc2933693][bookmark: _Toc2936166][bookmark: _Toc3382596]1.1 编制依据
	序号
	类别
	名 称（规范如有更新须作相应更改）

	1
	标准
规范
	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

	2
	
	《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

	3
	
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

	4
	
	《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012

	5
	
	《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013

	6
	
	《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011

	7
	
	《建筑工程做法》L13J1

	8
	
	……

	9
	相关
文件
	**工程施工合同文件

	10
	
	**工程施工图纸、图纸会审及设计变更等

	11
	
	**工程施工组织设计

	12
	
	……


[bookmark: _Toc15202_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14497][bookmark: _Toc505615787][bookmark: _Toc505615252][bookmark: _Toc504056326][bookmark: _Toc505077995][bookmark: _Toc505612238][bookmark: _Toc505613315][bookmark: _Toc505613850][bookmark: _Toc505618090][bookmark: _Toc505617555][bookmark: _Toc505612770][bookmark: _Toc486587531][bookmark: _Toc486519276][bookmark: _Toc3382597]1.2 编制人员
	序号
	编制人
	职务
	编制时间

	1
	张三
	项目总工程师
	2019.1.1

	2
	李四
	技术员
	2019.1.1

	3
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc505615788][bookmark: _Toc505618091][bookmark: _Toc505617556][bookmark: _Toc505615253][bookmark: _Toc505613316][bookmark: _Toc505613851][bookmark: _Toc505612771][bookmark: _Toc505077996][bookmark: _Toc505612239][bookmark: _Toc504056327][bookmark: _Toc29605][bookmark: _Toc28518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3382598]1.3 发放范围
	序号
	单位
	部门

	1
	分公司
	分公司工程管理部、技术质量部、……（采用新技术、新工艺时）

	2
	项目部
	工程部、技术部、商务部、质量部、安全部……

	3
	……
	……



[bookmark: _Toc505077997][bookmark: _Toc505612240][bookmark: _Toc505613317][bookmark: _Toc505614244][bookmark: _Toc504056328][bookmark: _Toc505612772][bookmark: _Toc505613852][bookmark: _Toc505618092][bookmark: _Toc505615789][bookmark: _Toc18909_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22241][bookmark: _Toc505615254][bookmark: _Toc505617557][bookmark: _Toc3382599]二、工程概况
[bookmark: _Toc505615790][bookmark: _Toc486587532][bookmark: _Toc505612241][bookmark: _Toc505618093][bookmark: _Toc505077998][bookmark: _Toc505615255][bookmark: _Toc486519277][bookmark: _Toc505613318][bookmark: _Toc505613853][bookmark: _Toc505612773][bookmark: _Toc11526][bookmark: _Toc483042810][bookmark: _Toc505617558][bookmark: _Toc504056329][bookmark: _Toc11796_WPSOffice_Level2][bookmark: _Hlk485996225][bookmark: _Toc3382600]2.1工程概况
	项目
	内容

	工程组成
	由*层楼层、*栋楼栋组成，地上建筑面积**m2

	单位工程名称
	* #栋
	* #栋
	……

	建筑总高度
	97.6m
	
	

	标准层面积
	425m2
	
	

	层数
	33层
	
	

	地面材料
	C20细石混凝土
	
	

	[bookmark: _Toc505613319][bookmark: _Toc505618094][bookmark: _Toc504056330][bookmark: _Toc505615256][bookmark: _Toc505077999][bookmark: _Toc486519278][bookmark: _Toc486587533][bookmark: _Toc505612242][bookmark: _Toc505612774][bookmark: _Toc505615791][bookmark: _Toc505613854][bookmark: _Toc483042811][bookmark: _Toc505617559]地下室分区
	第*分区地面
	第*分区地面
	……

	地下室层高
	4.5m
	
	

	地下室投影面积
	2800m2
	
	

	地下室防水等级
	一级（若有）
	
	

	地下室防水材料
	聚氨酯防水涂料（若有）
	
	

	其他情况
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc8574_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3382601]2.2 地面构造
[bookmark: _Toc8640_WPSOffice_Level2][bookmark: _Hlk486234985]地上地面建筑做法一览表
	工序
	建筑做法

	饰面层
	地砖铺贴或底板铺贴

	面层、填充层
	50厚C20细石混凝土（上配ф3双相间距100钢筋网片，中间敷散热管，加热管上皮最薄处≥30mm，沿四周墙体内侧贴20*50高聚苯板或压条（密度20kg/m³保温层）高与填充层上皮平）

	隔热层
	铺真空镀铝聚酯薄膜或铺玻璃布基铝箔贴面层

	
	20厚聚苯板

	结构层
	现浇钢筋混凝土楼板清理干净


[bookmark: _Toc13115_WPSOffice_Level2][bookmark: _Hlk486235350]地下地面建筑做法一览表
	工序
	建筑做法

	面层
	150mm厚C25细石混凝土随打随抹平（汽车通道处混凝土内配ф6.5钢筋双向@200mm），采用机械磨光机压实赶光，机械割缝，纵横向按跨设缝，距柱、墙边150mm处设缝。排水沟1m范围内向排水沟1%找坡

	垫层
	150mm厚级配砂石

	回填层
	素土夯实，压实系数不小于0.95


[bookmark: _Toc486519279][bookmark: _Toc486587534][bookmark: _Toc505614245][bookmark: _Toc505615792][bookmark: _Toc505615257][bookmark: _Toc505617560][bookmark: _Toc505618095][bookmark: _Toc505613855][bookmark: _Toc505612243][bookmark: _Toc505612775][bookmark: _Toc505078000][bookmark: _Toc504056331][bookmark: _Toc505613320][bookmark: _Toc8228][bookmark: _Toc15202_WPSOffice_Level1][bookmark: _Hlk486240419][bookmark: _Toc3382602]三、施工部署
[bookmark: _Toc505618096][bookmark: _Toc505617561][bookmark: _Toc505612776][bookmark: _Toc505613321][bookmark: _Toc504056332][bookmark: _Toc505612244][bookmark: _Toc505078001][bookmark: _Toc505615258][bookmark: _Toc505615793][bookmark: _Toc505613856][bookmark: _Toc12031][bookmark: _Toc434_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc486519280][bookmark: _Toc486587535][bookmark: _Hlk486237118][bookmark: _Toc3382603]3.1 组织机构
[bookmark: _Toc25427]（1）组织机构图
根据工程特点，建立以项目经理为核心的管理层，全权组织、协调现场施工，对工期、质量、安全、成本等进行严密综合组织管理。组织机构图如下：


组织机构图（根据项目具体情况编制）
[bookmark: _Toc3005]（2）岗位职责
	序号
	姓名
	职位
	岗位职责（针对地面工程施工）
	备注

	1
	张三
	项目经理
	负责地面工程施工全面管理，以及各部门、各劳务等方面的全面统筹、协调
	

	2
	李四
	项目总工程师
	负责技术质量方面组织协调，组织协调地面专项方案编制、交底、复核等工作
	

	3
	***
	生产经理
	负责施工现场部署安排及人、材、机统筹协调，监督协调各项计划按时、有序落实
	

	4
	***
	施工员
	提前落实各项计划执行情况，做好技术交底工作，落实安全、质量管理职责
	

	5
	***
	技术员
	配合编制施工方案，做好方案交底和技术复核工作
	

	6
	……
	……
	……
	


[bookmark: _Toc505078002][bookmark: _Toc505615259][bookmark: _Toc505613857][bookmark: _Toc505612777][bookmark: _Toc505618097][bookmark: _Toc505613322][bookmark: _Toc504056333][bookmark: _Toc505617562][bookmark: _Toc505612245][bookmark: _Toc505615794][bookmark: _Toc8327_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17683][bookmark: _Toc3382604]3.2 施工准备
[bookmark: _Toc23854][bookmark: _Toc24539]（1）技术准备
	序号
	准备内容

	1
	方案审核审批通过；技术交底完成三级交底，资料在工程部、技术部分别留底

	2
	建筑1m线放设完毕，线上净高核对无误

	3
	分格缝布置图审核完毕

	4
	电工持证上岗

	5
	机具物料装载量计算确定完毕并在机具明显位置完成公示

	6
	机具宽度和高度与现场各运输洞口尺寸核对完毕，并经过施工班组签字确认

	7
	初始工作面移交完成并形成书面签字


[bookmark: _Toc11149][bookmark: _Toc18859]（2）现场准备
	序号
	地上内容

	1
	道路布置、垂直运输、泵送位置、进料路线

	2
	楼板孔洞封堵完毕

	3
	地面水电安装敷设完成，作业面清理完毕并移交

	4
	施工人员通过安全技术交底和安全教育培训并合格

	5
	楼层防护齐全有效，与施工单位移交手续齐全

	序号
	地下内容

	1
	进料路线、浇筑顺序、运输机具准备、电源照明

	2
	排水沟、集水井上口边模封挡完毕；地漏等孔洞临时封堵完毕；临边洞口防护完毕

	3
	地面水电安装敷设完成；作业面清理完毕并移交

	4
	施工人员通过安全技术交底和安全教育培训并合格

	5
	……


[bookmark: _Toc496603457][bookmark: _Toc505615260][bookmark: _Toc505613323][bookmark: _Toc505078003][bookmark: _Toc504056334][bookmark: _Toc505612246][bookmark: _Toc505613858][bookmark: _Toc505612778][bookmark: _Toc505618098][bookmark: _Toc505617563][bookmark: _Toc505615795][bookmark: _Toc10803][bookmark: _Toc28518_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3382605]四、施工计划
[bookmark: _Toc2404][bookmark: _Toc11407_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3382606]4.1 施工进度计划
根据施工现场情况，每栋楼施工安排：由上向下施工，根据现场实际作业面移交情况，每次地面施工安排在3～5层，与其他楼栋形成流水施工。楼栋间流水施工顺序、施工流水段划分见附图。



[bookmark: _Toc31056_WPSOffice_Level2]附图：楼栋施工流水段划分示意图
根据施工现场情况，地下地面施工分区安排：由内向外逐渐退出施工，根据现场实际作业面移交情况，每次地面施工安排在2000㎡作业面积以上，并与其他分区形成流水施工。
地上部分：根据施工总进度计划安排、地上楼层地面工程施工安排，施工关键节点工期如下所示（图/表形式表述）：
	序号
	单位工程名称
	33～29层
	**～**层

	1
	* #栋
	2019.10.15～2019.10.16
	2019.10.20～2019.10.21

	2
	* #栋
	***～***
	***～***

	3
	……
	……
	……


地下部分：根据施工总进度计划安排、地下分区地面工程施工安排，施工关键节点工期如下所示（图/表形式表述）：
	序号
	单位工程名称
	地下二层
	地下*层

	1
	第一分区
	2019.10.17～2019.10.18
	2019.10.22～2019.10.23

	2
	第*分区
	***
	***

	3
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc505612779][bookmark: _Toc6497][bookmark: _Toc306_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc505078004][bookmark: _Toc505615261][bookmark: _Toc505612247][bookmark: _Toc496603458][bookmark: _Toc504056335][bookmark: _Toc505613324][bookmark: _Toc505618099][bookmark: _Toc505615796][bookmark: _Toc505613859][bookmark: _Toc505617564][bookmark: _Toc3382607]4.2 资源配置计划
[bookmark: _Toc4336][bookmark: _Toc26119]（1）劳动力配置计划
[bookmark: _Toc7432_WPSOffice_Level2]主要劳动力配置表
	工种
	人数
	工种
	人数

	钢筋工
	***
	混凝土工
	***

	水电工
	***
	泥瓦工
	***

	电工
	***
	杂工
	***

	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc30021_WPSOffice_Level2]（2）材料、设备配置计划
[bookmark: _Toc22216_WPSOffice_Level2]地上地面工程主要材料配置表
	序号
	材料名称
	规格
	主要技术要求
	数量
	备注

	1
	C25细石混凝土
	C25细石
	***
	* m³
	面层

	2
	钢丝网
	100×100×ф3mm
	***
	* m2
	填充层

	3
	聚苯板
	密度≥20Kg/m³
	***
	* m3
	保温层

	4
	……
	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc27456_WPSOffice_Level2]地下地面工程主要材料配置表
	序号
	材料名称
	规格
	主要技术要求
	数量
	备注

	1
	C25细石混凝土
	C25细石
	***
	* m³
	面层

	2
	钢筋网片
	ф6.5@200mm
	***
	* m2
	填充层

	3
	级配砂石
	中砂、石子
	石子：砂子=7:3
	* m3
	垫层

	4
	……
	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc25378][bookmark: _Toc25526]（3）机具设备配置
[bookmark: _Toc23490_WPSOffice_Level2]地上机械设备配置表
	序号
	名称
	规格
	主要技术要求
	数量
	备注

	1
	垂直运输设备
	SC200/200
	***
	16
	材料运输

	2
	手推车
	***
	***
	*辆
	材料运输

	3
	……
	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc13738_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc505617565][bookmark: _Toc505618100][bookmark: _Toc496603459][bookmark: _Toc505078005][bookmark: _Toc504056336][bookmark: _Toc505613860][bookmark: _Toc505613325][bookmark: _Toc505612780][bookmark: _Toc505612248][bookmark: _Toc505615262][bookmark: _Toc505615797]地下机械设备配置表
	序号
	名称
	规格
	主要技术要求
	数量
	备注

	1
	输送泵
	***
	***
	*台
	材料输送

	2
	机动三轮车
	
	
	*辆
	材料运输

	3
	手推车
	
	
	*辆
	材料运输

	4
	……
	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc11796_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29594][bookmark: _Toc505615263][bookmark: _Toc505615798][bookmark: _Toc505612781][bookmark: _Toc505614246][bookmark: _Toc505613326][bookmark: _Toc505612249][bookmark: _Toc505618101][bookmark: _Toc505613861][bookmark: _Toc505617566][bookmark: _Hlk486513018][bookmark: _Toc3382608]五、深化设计
说明：节点深化不得复制设计图纸或图集上的示意图，构件尺寸标注到位、简单易懂、可操作性强，做法清晰明了。
	地上部分

	[bookmark: _Hlk486507611]1
	地面施工工艺剖面节点图
	
附图（根据现场实际情况绘制）

	
	
	说明：各工序施工顺序、使用材料明细、标高及厚度等

	2
	分格缝留设位置平面图
	
附图（根据现场实际情况绘制）

	
	
	说明：留设位置在应力集中部位，门洞口、墙转角、墙体端部、梁上、长向地面中部等。

	3
	管线交叠区处理节点
	

附图（根据现场实际情况绘制，要求标注尺寸）

	
	
	说明：管线交叠区位置结构板需保证平整度和标高合格，地面坚实，上层管路必须使用过桥弯头，交叠处管卡需加密，地暖盘管适当进行位置调整让开交叠区或者给水管在地热管的上方等。

	4
	地面完成上平标高关系图
	

附图（根据现场实际情况绘制，要求标注尺寸）

	
	
	说明：地面完成面上平与建筑1m线的关系、与结构顶板的关系。

	5
	门槛处地面节点
	

附图（根据现场实际情况绘制，要求标注尺寸）

	
	
	说明：厨房、卫生间、阳台等门口处或标高升降处地面处理节点。

	地下部分

	1
	地面施工工艺剖面节点图
	
附图（根据现场实际情况绘制，要求标注尺寸）

	
	
	说明：各工序施工顺序、使用材料明细、标高及厚度等。

	2
	分格缝留设位置平面图
	
附图（根据现场实际情况绘制，要求标注尺寸）

	
	
	说明：留设位置在应力集中部位，门洞口、墙转角、墙体端部、梁上、长向地面中部等。

	3
	......
	......



[bookmark: _Toc10426][bookmark: _Toc17551_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3382609]六、施工工艺技术
[bookmark: _Toc505617567][bookmark: _Toc505612250][bookmark: _Toc505615264][bookmark: _Toc505613862][bookmark: _Toc505613327][bookmark: _Toc505618102][bookmark: _Toc505615799][bookmark: _Toc505612782][bookmark: _Toc505078007][bookmark: _Toc504056338][bookmark: _Toc486519287][bookmark: _Toc486587542][bookmark: _Hlk486003267][bookmark: _Toc16204][bookmark: _Toc6400_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3382610][bookmark: _Toc505617568][bookmark: _Toc505618103][bookmark: _Toc505615800][bookmark: _Toc505615265][bookmark: _Toc505613863][bookmark: _Toc505613328][bookmark: _Toc505612783][bookmark: _Toc505612251][bookmark: _Toc505078008][bookmark: _Toc504056339][bookmark: _Toc486519288][bookmark: _Toc486587543]6.1 施工工艺流程
[bookmark: _Toc26860][bookmark: _Toc6595]地上地面施工流程图：


[bookmark: _Toc27533][bookmark: _Toc17863]地下地面施工流程图：


[bookmark: _Toc3502][bookmark: _Toc14230_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3382611]6.2 施工方法
[bookmark: _Toc6033][bookmark: _Toc486519289][bookmark: _Hlk486060180]6.2.1地上地面施工方法
[bookmark: _Toc17617]（1）基层处理
	序号
	步骤
	内 容

	1
	结构层
	结构层应进行隐蔽工程检查验收，并办理检查手续。

	2
	堵洞
	楼面的各种洞口等封闭，并经闭水试验合格。

	3
	放线
	放设建筑1m线，核对楼层线上净高。

	4
	基层清理
	材料清理，浮浆残渣清理，基层平整。


[bookmark: _Toc486519290][bookmark: _Hlk486060807]（2）保温隔热层施工（北方地区地上部分）
	序号
	步骤
	内 容

	1
	边条定位
	20mm厚聚苯板边条沿墙边定位，上沿平施工完成面。

	2
	保温板铺设
	20mm厚聚苯板铺设应平整、相互错缝、拼接严密，接缝处用密封胶带封严。

	3
	平铺玻璃布基铝箔帖
	聚苯板上面平铺玻璃布基铝箔帖面层。

	4
	设置分格缝
	分格缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施，与地面绝热层连接应紧密，分格缝宽度。


（3）混凝土调试
	序号
	步 骤
	内 容

	1
	材料实验
	进行开盘鉴定，混凝土坍落度实验，控制配合比。

	2
	样板施工
（地上部分）
	样板施工取最高层、中间层分别作施工样板，根据混凝土浇筑过程稳定性和成型质量，确定混凝土在不同高度内的配合比调整范围，以及当前温度的合理上人时间和开始养护时间、养护方式。

	3
	外加剂
	根据混凝土样板施工试验调整外加剂含量。

	4
	坍落度
	根据混凝土样板施工试验调整不同施工高度坍落度的区间。

	5
	和易性
	根据混凝土样板施工试验检测混凝土落地施工的和易性，此项尤为重要。


[bookmark: _Toc486519291][bookmark: _Hlk486062567]（4）混凝土浇筑、整平
	序号
	步骤
	内容

	1
	振捣方式
	使用平板振动器振捣。

	2
	收面
	沁水部位处理，刮尺及机具收面，边角部位人工处理。

	3
	标高控制
	使用激光水准仪配合卷尺抄测。

	4
	平整度控制
	使用水平尺在找平后的混凝土面抄测。

	5
	坡度控制
	有用水要求的房间，检查向地漏方向的放坡坡度和排水是否顺畅，重点避免排水死角。

	6
	切缝、灌缝
	明确切缝开始时间、切缝间距、切缝宽度。明确分格缝内填充的弹性膨胀材料（采用高发泡聚乙烯泡沫塑制或内满填补性膨胀膏）。


[bookmark: _Toc486519292][bookmark: _Hlk486065241]（5）养护
	[bookmark: _Hlk486065595][bookmark: _Toc486519297][bookmark: _Toc486587544][bookmark: _Hlk486515482]序号
	步 骤
	内 容

	1
	洞口封闭
	浇筑细石混凝土前，对楼层外围洞口进行封闭，窗洞口处采用设置挡风塑料布等措施，减缓大风对地暖地面开裂的影响。

	2
	薄膜敷设
	在地面找平完成后，洒水养护；明确敷设范围，搭接宽度。

	3
	毛毡铺设
	明确铺设范围、搭接宽度、洒水润湿，明确至少连续7天以上浇水作业。

	4
	养护记录
	在地面养护的同时，同步进行同条件混凝土试块的养护工作，并在楼梯间等明显部位使用记号笔做好养护记录，养护记录包括养护人、养护时间、养护频率的内容。


6.2.2地下地面施工方法
（1）垫层
	序号
	步骤
	内 容

	1
	级配砂石
	明确砂石比例，石子最大粒径，石子级配。

	2
	放线
	放设建筑50线，核对垫层上平标高。

	3
	标高、平整度
	整平压实后的标高、平整度具备混凝土浇筑条件。

	4
	贴饼、冲筋
	地面施工应以最大努力保证其表面平整，为此施工时，根据建筑50线，用1：2干硬性水泥砂浆在垫层上贴好灰饼，大小约50mm,纵横间距不大于1.5m，且转角处及边角均需做。

	5
	技术资料
	土方垫层的压实度检测报告合格。


（2）混凝土调试
	序号
	步 骤
	内 容

	1
	材料实验
	进行开盘鉴定，混凝土坍落度实验，控制配合比。

	2
	样板施工
（地上部分）
	样板施工取最远分区、中间分区分别作施工样板，根据混凝土浇筑过程稳定性和成型质量，确定混凝土在不同高度内的配合比调整范围，以及当前温度的合理上人时间和开始养护时间、养护方式。

	3
	外加剂
	根据混凝土试验调整外加剂含量。

	4
	坍落度
	根据混凝土试验调整不同距离施工分区坍落度的区间。

	5
	和易性
	根据混凝土样板施工试验检测混凝土落地施工的和易性，此项尤为重要。


（3）混凝土浇筑、整平
	序号
	步骤
	内容

	1
	振捣方式
	使用平板振动器振捣。

	2
	收面
	明确收面时间，沁水部位处理，刮尺及机具收面，边角部位人工处理。

	3
	标高控制
	使用激光水准仪配合卷尺抄测。

	4
	平整度控制
	使用水平尺在找平后的混凝土面抄测，并拉5m施工线核对。

	5
	坡度控制
	坡地面的地面向排水沟放坡坡度不小于1%，排水沟沟底向集水坑放坡坡度不小于1%。平地面的排水沟和集水坑四周2m范围，向排水沟或集水坑放坡，坡度不小于2%。地下墙体四周地面0.5m处，地面由墙根向外放坡不小于5%，防止地面积水、返潮。


（4）切缝、养护
	序号
	步 骤
	内 容

	1
	切缝
	切缝开始时间、切缝间距、切缝宽度。

	2
	灌缝
	依据图纸设计要求，分格缝内填充弹性膨胀材料（采用高发泡聚乙烯泡沫塑制或内满填补性膨胀膏）。

	3
	洞口封闭
	浇筑细石混凝土前，对外围洞口进行封闭，减缓大风天气对地面开裂的影响。

	4
	养护措施
	在地面找平完成后，采用洒水、盖毛毡保湿养护工艺。明确敷设范围，搭接宽度。

	5
	毛毡铺设
	铺设范围，搭接宽度，洒水润湿，至少连续7天以上浇水作业。

	6
	养护记录
	在地面养护的同时，同步进行同条件混凝土试块的养护工作，并在楼梯间等明显部位使用记号笔做好养护记录，养护记录包括养护人、养护时间、养护频率的内容。





[bookmark: _Toc504056340][bookmark: _Toc505612252][bookmark: _Toc505078009][bookmark: _Toc505612784][bookmark: _Toc505613329][bookmark: _Toc505615266][bookmark: _Toc505618104][bookmark: _Toc505613864][bookmark: _Toc505614247][bookmark: _Toc505615801][bookmark: _Toc505617569][bookmark: _Toc19785][bookmark: _Toc8574_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3382612]七、验收要求
[bookmark: _Toc433][bookmark: _Toc2933714][bookmark: _Toc505617035][bookmark: _Toc26717][bookmark: _Toc504056343][bookmark: _Toc505078012][bookmark: _Toc505612253][bookmark: _Toc505612785][bookmark: _Toc505613330][bookmark: _Toc505613865][bookmark: _Toc505615267][bookmark: _Toc505615802][bookmark: _Toc505617570][bookmark: _Toc505618105][bookmark: _Toc28774][bookmark: _Toc27182_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc486587546][bookmark: _Toc486519299][bookmark: _Toc504056341][bookmark: _Toc505078010][bookmark: _Toc18673848][bookmark: _Toc5074820][bookmark: _Toc182822766][bookmark: _Toc5073914][bookmark: _Toc5073712][bookmark: _Toc3382613]7.1 验收人员及程序
验收人员有劳务质量员、项目部施工员、专职质量员、监理（专监）。劳务质量员自检合格后报栋号长验收，栋号长验收合格后报专职质量员验收，专职质量员验收合格后报监理验收。
[bookmark: _Toc3382614]7.2 验收标准
	项目
	质量标准

	主控项目
	（1） 水泥混凝土采用的粗骨料,最大粒径不应大于面层厚度的2/3,细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于16mm。
检验方法:观察检查和检查质量合格证明文件。
（2） 面层的强度等级应符合设计要求，且强度等级不应小于 C20。
检验方法:检查配合比试验报告和强度等级检测报告。
（3） 地面辐射供暖的整体面层的分格缝应符合设计要求,面层与柱,墙之间应留不小于10mm的空隙。
检验方法:观察和用钢尺检査。
（4）面层与下一层应结合牢固,且应无空鼓和开裂。 当出现空鼓时,空鼓面积不应大于400cm,且每自然间或标准间不应多于2处。
检验方法:观察和用小锤轻击检查。
（5）……

	一般项目
	（1）面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、超砂等缺陷。
检验方法:观察检查。
（2）面层表面的坡度应符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象。
检验方法：观察和采用泼水或用坡度尺检查。
（3） 混凝土面层的允许偏差应符合下表：
	项次
	允许偏差
	检验方法

	
	混凝土面层
	

	表面平整度
	5mm
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	缝格顺直
	3mm
	拉5m线用钢尺检查


（4）……


请结合项目设计情况，根据《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010（规范如有更新相应更改）要求，进行填写。



[bookmark: _Toc18931][bookmark: _Toc8640_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3382615]八、管理及保证措施
[bookmark: _Toc27337_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19276][bookmark: _Toc505612254][bookmark: _Toc505613331][bookmark: _Toc505613866][bookmark: _Toc505618106][bookmark: _Toc505615268][bookmark: _Toc505617571][bookmark: _Toc505615803][bookmark: _Toc505612786][bookmark: _Toc3382616]8.1 质量保证措施
	[bookmark: _Hlk486518542]序号
	项目
	地上地面质量要求

	1
	钢丝网加强层
	（1）钢丝网的钢筋直径和网格尺寸必须符合要求,计量准确。
（2）钢丝网搭接需不小于100mm。
（3）钢丝网在分格缝处需断开。
（4）……

	2
	混凝土面层
	（1）混凝土开盘鉴定资料齐全，现场混凝土坍落度试验合格，标养试块和同养试块制作合格，监理见证取样资料齐全，试验台账更新及时、准确等。
（2）伸缩缝设置：
1）在与内外墙及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝，伸缩缝与地面绝热层连接应紧密，伸缩缝宽度为8mm。
2）当地面面积超过30㎡或边长超过6m时，应按不大6m间距设置伸缩缝，伸缩缝宽度不小于8mm(一般为10mm)，伸缩缝采用高发泡聚乙烯泡沫塑制品。
3）伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。伸缩缝设置位置见伸缩缝布置图。
（3）细石混凝土填充层标号为C20，粒径不大于16mm，细石混凝土在加热盘管上施工，应小心下料，采取平板振动器。
（4）加热管上皮最薄处混凝土厚度≥30mm，沿四周墙体贴20*50mm高聚苯板（密度20kg/m³保温层）高与填充层上皮平。
（5）……

	3
	标高、平整度控制
	（1）标高复核
标高复核主要指的对楼板结构面的标高复核，复核过程应注意以下问题：
1） 卫生间等结构降板处 。
2）卫生间、厨房门槛处，标高应严格控制，做到100%合格。
（2）基层处理
基层上的浮浆、落地灰清理情况，影响面层厚度的凸出部位应剔除平整，凹凸处高低差不得大于10mm（如脚印处）。
（3）地暖管敷设
地暖管敷设时易遇到管路交叉的情况，由于地面厚度有限，管路交叉处若处理不好，则会影响地面平整度后期易发生开裂，甚至会出现面层无法将管路覆盖的情况。为此施工中应严格控制好以下几点。
1） 严禁出现三层及三层以上管路交叉的情况
2） 若出现管路交叉情况应在管路交叉处使用过桥弯，且在管路交叉处应加密塑料管卡，确保地暖管不会翘起。
（4） 过程控制
1）在浇筑混凝土工人初平后，再由专职负责收面的工人配备3米长的水平刮尺进行混凝土平整度控制，刮杠刮平后，立即用木抹子搓平，从内向外退着操作，并随时用靠尺检查其平整度。以房间为单位重复进行“找平→测量→找平→复测”，直至误差值在5mm以内。
2）施工时激光水平仪的位置不得随意摆放，否则易引起误差，可在房间中间放置一块预制混凝土垫块。
（5）……

	4
	开裂、起砂控制
	（1）细石混凝土的原材料和配合比必须符合设计要求，严格控制混凝土中粉煤灰的含量。
（2）混凝土进场大面积施工前需进行样板施工，确定最高层和中间层混凝土的配合比和合理收面时间。
（3）混凝土施工过程中严禁加水。
（4）盘管上部细石混凝土厚度和钢筋位置符合设计要求。
（5）使用平板振动器振捣，但不可过度振捣，防止混凝土离析和沁水。
（6）浇筑细石混凝土前，在窗洞口处采用设置挡风塑料布等措施，减缓天气对地暖地面开裂的影响。
（7）在细石混凝土地面找平、收面完成后，把洒水、盖毛毡保湿养护工艺优化为洒胶水、盖地膜保湿养护工艺。考虑大风天气混凝土表面水散失过快、毛毡对基层水封闭效果较差，采取盖地膜的养护的优化工艺，地膜内由原来表面洒水改为泼洒1:2（胶：水）胶水，上面使用地膜粘接覆盖，保证水分持久养护。
（8）……

	序号
	项目
	地下地面质量控制

	1
	混凝土面层
	（1）混凝土开盘鉴定资料齐全，现场混凝土坍落度试验合格，标养试块和同养试块制作合格，监理见证取样资料齐全，试验台账更新及时、准确等。
（2）伸缩缝设置：
1）距离柱边、墙边150mm处设置闭合分格缝，使用机具切割，明确混凝土浇筑后的开始切割时间，切割深度不少于混凝土厚度的三分之二。
2）当地面面积超过30㎡或边长超过6m时，应按不大6m间距设置伸缩缝，伸缩缝宽度不小于8mm(一般为10mm)，伸缩缝采用高发泡聚乙烯泡沫塑制品。
（3）细石混凝土填充层标号为C20，粒径不大于16mm，对混凝土内粉煤灰含量进行严格控制，振捣使取平板振动器。
（4）混凝土浇筑时必须进行钢丝网片上提，上提标准为提至混凝土中部。
（5）……

	2
	标高、平整度控制
	（1）标高控制
在每个柱子和端墙上进行建筑控制50线的标注，在墙体拐角处进行标准加密。
（2）冲筋、贴饼：根据跨，用相同水灰比水泥砂浆在垫层上做灰饼，纵横间距不大于1.5m，且转角处及边角均需做。
（3）过程控制
1）在浇筑混凝土工人初平后，由专职负责收面的工人配备3米长的水平刮尺进行混凝土平整度控制，刮杠刮平后，立即用木抹子搓平，从内向外退着操作，并随时用靠尺检查其平整度。
2）施工时激光水平仪的位置不得随意摆放，否则易引起误差，可在跨中间放置一块预制混凝土垫块。
（4）……

	3
	开裂、起砂控制
	（1）细石混凝土的原材料和配合比必须符合设计要求，严格控制混凝土中粉煤灰的含量。
（2）混凝土进场大面积施工前需进行样板施工，确定最远分区和中间分区混凝土的配合比和合理收面时间。
（3）混凝土施工过程中严禁加水。
（4）使用平板振动器振捣，但不可过度振捣，防止混凝土离析和沁水。
（5）在地面收面完成后，及时洒水、盖毛毡保湿养护。
（6）……
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	序号
	措施

	1
	细石混凝土地面面层施工后，养护时间不应少于7d；抗压强度应达到5Mpa后，方准上人行走；抗压强度应达到设计要求后，方可正常使用。

	2
	细石混凝土地面面层的抹平工作应在水泥初凝前完成，压光工作应在水泥终凝前完成。

	3
	细石混凝土在浇筑过程中要注意保护好预埋沟槽，严禁践踏或破坏。浇筑中如发现沟槽有松动时，就及时处理。

	4
	管道预留口及线槽出口位置在混凝土浇筑前，督促机电安装人员将其盖好、封好。

	5
	细石混凝土地面养护期间不准上人，其它工种不得进入操作，在楼地面入口处挂上提示标语牌。

	6
	养护期过后，进行其它工种操作时，要注意对成品的保护，严禁磕、砸，严禁在地面上直接拌和砂浆。

	7
	在其它材料运输、装卸、堆放过程中，特别注意保护好混凝土表面层，堆放在混凝土表面层的材料要轻拿轻放，不要碰坏混凝土表面层。对已安装好的管道、门框用铁皮包起来加以保护，混凝土运输车采用窄车，以防止碰撞门框或已做好的墙面。

	8
	……
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	序号
	措施

	1
	施工前加强对工人的安全、消防、防中毒教育，做好技术交底，预防事故的发生。

	2
	细石混凝土地面施工是禁止将清理的灰渣、废料向下抛落，所有施工人员必须带安全帽，系好安全带。

	3
	混凝土余料应及时回收，及时清运，放在指定地点，不得乱扔乱放。

	4
	运输线路应畅通，各项运输设施应牢固可靠，楼层及地下各孔洞及临边应有安全措施。

	5
	各种电动机械设备必须有安全可靠的接地和防漏装置，并由专人使用和保护，防止发生触电事故。

	6
	……
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	[bookmark: _Hlk486516966][bookmark: _Toc486587551]序号
	措施

	1
	施工人员必须按照技术交底和项目部规章制度施工，服从管理，统一指挥。

	2
	混凝土在运输过程中不得随意遗洒，要按照固定的路线行走，及时清理遗洒、废弃材料。

	3
	对各种施工废料、垃圾要分类堆放，分类处理；要统一堆放、管理、处理，不得私自、随意抛弃、乱扔。

	4
	混凝土罐车进除现场必须通过洗车机进行冲洗，不得将淤泥、废料带出工地。

	5
	……
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[工程名称]                                                                          地面工程施工方案（细石混凝土）


附图2 地下地面放坡图
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