益阳碧桂园美岸三高层C区项目

基

础

砖

胎

膜

施

工

方

案

中国建筑第五工程局有限公司

益阳碧桂园项目部

2017年3月

目录

第一章编制说明	3

1.1编制说明	3

1.2编制依据	3

第二章工程概况	3

第三章砖胎膜构件深度统计	3

第四章施工方法	4

4.1 施工工序	4

4.2 施工方法	4

4.2.1 场地移交	4

4.2.2 定位放线	4

4.2.3 开挖	4

4.2.4 地基验槽	5

4.2.5 垫层浇筑	5

4.2.6 二次定位放线	5

4.2.7 砖胎模砌筑	5

4.2.8 砖胎膜外侧土方回填	7

第五章质量标准	8

5.1主控项目	8

5.2一般项目	8

5.3 允许偏差	8

5.4 施工注意事项	8

第六章安全保证措施	9

第一章编制说明

1.1编制说明

为了保证砖胎膜施工作业正常进行，特编制此方案指导现场施工。本方案如与工程进度和实际情况相矛盾，应及时补充或修改。

1.2编制依据

《益阳碧桂园美岸三高层C区》10#、12#住宅和4#、5#地库施工图纸

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203－2011

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《施工临时用电规范》JGJ46-2005

《10G409预应力管桩图集》

第二章工程概况

本工程为总建筑面积约为4.55万平米，由1栋30层住宅和1栋31层住宅组成。住宅部位基础为预应力管桩基础，地下室部分为独立基础。

采用砖胎膜的部位主要为独立基础、条形基础、集水井、电梯基坑、消防基坑、桩基承台、地下室侧墙后浇带提前回填部位等。

第三章砖胎膜构件深度统计

独立基础（扣除底板厚度）：150、200、250、300、350、400mm。

条形基础：400mm。

集水井：4.5m（消防集水井）。

电梯基坑：1.5m、3m。

桩基承台：1.2m、1.4m、1.6m。

第四章施工方法

4.1 施工工序

场地移交→定位放线→机械土方开挖至承台底以上500㎜→人工清土、平整→地基验槽→桩顶与承台连接施工→垫层浇筑（地基土满足设计要求，否则进行地基处理）→砖胎膜砌筑、抹灰→砖胎膜外侧土方回填→下道工序

4.2 施工方法

4.2.1 场地移交

大土方、桩基均由业主指定发包，在桩基验收通过后方能移交于我部。移交时应对场地标高进行测量，与业主、监理办理移交手续。

4.2.2 定位放线

根据业主提供的地库顶板坐标控制点，结合施工图，用全站仪将构件坐标放出并撒上灰线，开挖线考虑砖胎膜和防水的厚度及适当的工作面，每边各增加工作面宽度500mm，深度100mm。再用水准仪将控制点高程引至已建地库柱子上，用于构件开挖时标高控制。

4.2.3 开挖

土方开挖分两次，第一次采用机械开挖至设计底标高以上500mm，第二次采用人工开挖、修整至设计底标高以下12cm。土方开挖根据土质情况进行放坡，在粘土层及风化岩内，放坡系数如下：

1 挖土深度在2.00m，按1:0.5放坡

2 挖土深度在2.01m～4.00m，按1:0.7放坡

3 挖土深度在4.01m～5.00m，按1:1放坡

4 挖土深度大于5m，按土体稳定理论计算后的边坡进行放坡

根据地勘报告以及现场实际情况，部分地基土土质较软，如果在开挖过程中发现按上述放坡后仍不稳定，则进一步增大放坡系数。

机械挖土时，配备两名施工人员进行标高测量，对开挖深度进行严格控制。开挖做到随挖土随修整边坡。在开挖至距离坑底约500 mm时，测量人员随即复核标高，然后在基坑底部插入钢筋，清理底部土层时用它们来控制标高。人工挖除剩余500 mm土层。

4.2.4 地基验槽

根据设计图纸，部分不满足承载力要求的部位应根据设计换填，在土方开挖至设计标高以后，应立即联系业主、监理、设计和地勘进行地基验槽。

地基土满足设计要求的情况下则及时浇筑垫层。如果不满足设计要求，则立即按设计要求进行换填。

4.2.5 桩顶与承台连接施工

1、桩顶等于设计标高

注：①：6C18     ②4A10    托板： 5mm厚圆薄钢板   连接钢板：10mm厚钢板

当桩顶正好位于设计标高处，管桩与承台的连接可按设计图施工。浇灌桩顶设计标高以下要求灌实范围内混凝土前，应将管桩内壁浮浆清除掉并清洗干净，再设置托板及放入骨架，浇灌用混凝土强度等级同筏板混凝土等级C30； 桩内连接钢筋①、②沿管桩四周均匀分布，①筋与连接钢板焊牢，双面焊，其焊缝长度≥5d，（d—①筋直径），且与端板满焊，②筋与端板和托板焊接牢固。 管桩桩顶被灌实的长度LaE取值按设计要求；管桩桩顶填芯混凝土高度H≥3m且H≥Qm/(Um×fm)（式中Qm为单桩竖向抗拔承载力设计值，Um为管桩内孔圆周长，fm为填芯混凝土与管桩内壁粘结强度设计值，宜由现场试验确定)。 混凝土的搅拌、浇筑、养护及质量检验按规范规定。

2、桩顶高于设计标高

注：

D：500mm    ①：6C18    ②：3A8    ③：A8@200    托板：5mm圆薄钢板

当桩顶高于设计标高需要截桩时，为保证管桩在敲打过程中的结构完整性，应在设置托板及放入钢筋骨架后，首先浇灌桩顶设计标高以下要求灌实范围内的混凝土（管桩内空洞范围），浇灌混凝土前，应将管桩内表面的浮浆清除掉并清洗干净，其强度等级同筏板基础等级C30。待浇灌的混凝土达到70%设计强度后，方可凿去桩顶设计标高以上多余部分，伸入承台内的管桩表面为50mm（垫层面上），浇灌承台混凝土前，对管桩桩头进行凿毛，将桩表面清洗干净，再刷一道不低于42.5级的纯水泥浆一道。

①、②筋沿管桩四周均匀布置，①、②筋和托板焊牢，与桩顶连接筋焊牢，且锚入承台内的受拉锚固长度La（LaE），管桩桩顶填芯混凝土高度H≥3m且H≥Qm/(Um×fm)。

截桩时，为确保截桩后管桩质量，应先将不需要截除的桩身端部用钢抱箍抱紧，然后沿钢箍上缘凿槽打穿后，用锤轻敲打下，用气割法切断钢筋，严禁使用大锤硬砸； 混凝土的搅拌、浇筑、养护及质量检验按规范规定。

3、桩顶低于设计标高

注：①6C8    ②3A10    ③A6@200    ④A6@100    托板：5mm圆薄钢材

当桩顶低于设计标高＜1m时，进行降低承台标高进行与桩连接施工。

接桩部分混凝土应达到设计强度后再浇灌承台混凝土。浇灌桩顶填芯混凝土前，将管桩内壁浮浆清除掉并清洗干净，再设置托板及放入骨架，浇灌用混凝土强度等级高于筏板混凝土等级一个等级C35。待浇灌的混凝土达到70%设计强度后，方可凿去桩顶设计标高以上多余部分，伸入承台内的管桩表面为50mm（垫层面上），浇灌承台混凝土前，对管桩桩头进行凿毛，将桩表面清洗干净，再刷一道不低于42.5级的纯水泥浆一道。

①、②筋沿管桩四周均匀布置，①、②筋和托板焊牢，与桩顶连接筋焊牢，且锚入承台内的受拉锚固长度La（LaE），管桩桩顶填芯混凝土高度H≥3m且H≥Qm/(Um×fm)。； 混凝土的搅拌、浇筑、养护及质量检验按规范规定。

4.2.5 垫层浇筑

垫层采用C15素混凝土垫层，厚度10cm。垫层浇筑前，用平板振动器或蛙式打夯机对地基土进行震动碾压，夯实。人工拉通线确保垫层基层平整度达到垫层浇筑要求。垫层浇筑应原浆找平、压光，浇水养护。

4.2.6 二次定位放线

垫层施工完成后，再次进行定位放线，确保承台、集水井等位置准确无误。

4.2.7 砖胎模砌筑

4.2.7.1 砖胎膜设计

砖胎模采用MU10页岩烧结多孔砖，M7.5的水泥砂浆砌筑，内侧抹20厚1:2.5水泥砂浆。

砖胎膜砌筑高度：h≤1000采用240厚多孔砖；1000<h≤2000部分采用370厚，2000<h≤4000部分采用490厚。砖胎膜高度超过3米必须在中部增加一道钢筋混凝土圈梁，圈梁大小为厚度同墙厚，高度为240㎜，内配4Φ10钢筋，箍筋设置为Φ6@250, 混凝土等级为C20，以加大砖模侧向抗压能力，砖胎膜长度超过4米时，中部增设一个500*500的砖砌柱子。

斜口砖胎膜

条基砖胎膜

4.2.7.2 砌筑要点

1 墙体标高不一致或有局部加深部位，应从最低处往上砌筑，应经常拉线检查，以保持砌体通顺、平直，防止砌成“螺丝”墙。

2 阴角部位抹灰时用PVC圆管压成圆角，阳角部位顶部抹成45度斜口。

4.2.8 砖胎膜外侧土方回填

集水井、电梯基坑和部分承台深度较深，放坡系数大，在砖胎膜砌筑完成后需进行土方回填压实，回填需用符合要求的粘性土或者碎石土。回填土采用人工夯实，夯实时应注意不得压垮砖胎膜。

深浅两基槽回填时，应先填夯深基坑，填至浅基坑相同标高时，再与浅基础一起填夯。如必须分别填夯时，交接处应填成阶梯形，梯形的高宽比一般为1 ：2。

第五章质量标准

5.1主控项目

1 砂浆品种符合设计要求，配合比达到设计要求。

2 砌体砂浆必须饱满密实，实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。

3 转角处严禁留直槎，其它临时断头处必须严格留槎。

5.2一般项目

1 砖砌体上下错缝，每处无长度超过500mm以上的通缝。

2 砖砌体接槎处灰缝砂浆密实，缝、砖应平直。

5.3 允许偏差

| 项目 | 允许偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 轴线位置 | 5 | 钢尺 |
| 垫层标高 | ±5 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
| 截面内部尺寸 | ±10 | 钢尺 |
| 垂直度 | 5 | 吊线 |
| 相邻两垫层表明高低差 | 3 | 水准仪或钢尺 |

5.4 施工注意事项

1 做好施工人员现场技术交底，不能盲目进行施工；

2 严格按照技术规范和方案要求进行操作施工；

3 砖胎膜砌筑高度过高需分段砌筑，一次砌筑高度不得超过2000㎜；

4 砖胎膜砌筑完成后应待24小时后方可进行回填土施工；

5 做好地表水排放，防止地表水浸入回填土内，造成回填土质量问题；

6 土方及地下室施工在雨季期内进行，砼垫层及砌砖模、抹灰工作不宜采用成片施工的方法，若采用成片成段施工极易受到不可预测的雨天的侵扰，应按承台个数和小面积进行。对每天工程量进行合理安排，合理组织人力，对开挖完成后的独立基础、基础筏板及时进行砌筑胎膜、垫层施工，防止地表水侵蚀而造成返工。

第六章安全保证措施

1进入现场施工人员均必须配戴安全帽，遵守建筑安全操作规程和有关规定，各安全口挂设警示牌。

2所有机械操作人员均应有操作合格证，设备要经常检查，不可带病运转使用。

3现场24小时有专职电工值班，电器设备均安装漏电保护器。

4严禁坑边大量堆放砖，基坑边严格按要求控制荷载，避免堆砖过高导致基坑塌方或砖垮塌。