混凝土扩大基础工程监理实施细则

一、工程概况

  主要针对本工程本专业本细则涉及的范围进行概述。

二、监理依据
1、                   建筑工程监理规划。

2、                   工程监理合同，业主与承包商签订的工程承包合同。

3、___________________施工图纸。

4、《建设工程监理规范》（GB50319—2000）。
5、《公路桥涵施工技术规范》（JTJ 041—2000）。

6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)。

7、《深圳市工程质量管理条例》（深建字<2000>116号）。

8、《建筑工程质量管理条例》(国务院279号令)。

三、质量检查验收内容与要求

1、 基坑开挖允许偏差

	序号
	项目
	允许偏差

（mm）
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	基底高程
	土方
	±30
	每座
	5
	用水准仪测量

	
	
	石方
	±100
	
	5
	

	2
	轴线位移
	50
	
	2
	用经纬仪测量，纵横向各计1点

	3
	基坑尺寸
	不小于规定
	
	1
	用尺量，每边各计1点

	
	
	
	
	
	


2、 模板

	项          目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	轴线位置
	5
	钢尺检查

	截面内部尺寸
	+4    -5
	钢尺检查

	垂直度
	不大于5米
	6
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	
	大于米
	8
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	相邻两板表面高度低差
	2
	钢尺检查

	表面平整度
	5
	2米靠尺和塞尺检查


3、 砼基础允许偏差

	序号
	项目
	允许偏差

（mm）
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	砼抗压强度
	符合桥梁工程质量检验标准

	2
	断面尺寸
	宽
	±20
	每个构筑物或构件抽查10%，且不少于5点
	5
	用尺量，沿全长端部，L/4处和中间各计1点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	高
	
	
	5
	

	
	
	壁厚
	±15
	
	5
	

	3
	长度
	±20
	
	4
	用尺量，两侧上下合计1点

	4 
	顶面高程
	±10
	
	4
	用水准仪测量

	5
	纵（横）轴线
	15
	
	1
	用经纬仪和尺测量，


 4、检查验收质量控制要点

各种材料、各工程项目和各个工序，应经常进行检验，保证符合设计和施工技术规范的要求。检验项目和次数应符合下列规定：

1)浇筑混凝土前的检验：

(1)施工设备和场地；

(2)混凝土组成材料及配合比(包括外加剂)；

(3)基础、钢筋、预埋件等隐蔽工程及支架、模板；

2)拌制和浇筑混凝土时的检验：

(1)混凝土组成材料的外观及配料、拌制，每一工作班至少2次，必要时随时抽样试验；

(2)混凝土的和易性(坍落度等)每工作班至少2次；

(3)砂石材料的含水率，每日开工前1次，气候有较大变化时随时检测；当含水率变化较大、将使配料偏差超过规定时，应及时调整；

(4)钢筋、模板、支架等的稳固性和安装位置；

(5)混凝土的运输、浇筑方法和质量；
(6)外加剂使用效果；

(7)制取混凝土试件。

3)浇筑混凝土后的检验：

(1)养护情况；

(2)混凝土强度，拆模时间；

四、需要预防的质量通病：

1. 蜂窝、麻面与孔洞；

2. 缝隙及夹层；

3. 烂根；

4. 砼强度不足；

5. 裂缝。

五、质量管理措施

 （一）、施工质量预控要点

1、 熟悉设计图纸和相关技术规范；

2、 组织或参加设计交底，图纸会审；

3、 审查施工技术方案。

重点审查以下内容：

⑴审查人员资质：审查施工管理人员的资质条件和施工经历，班组长和砌工是否有类似工程的施工经验；

⑵审查施工工艺，审查施工方法和施工工艺顺序是否合理；

⑶审查质量、安全控制措施。审查质量控制和安全控制措施是否可靠；

（4）人员、机具、设备审查；
(二)、施工过程质量控制要点

1、 测量复核：复核基础位置、尺寸、高程是否正确。
2、 基槽验收：检查基底平面位置、尺寸大小、基底标高是否符合设计要求；地基承载力是否满足设计要求。
3、 模板验收：模板允许偏差符合规范要求；模板内的杂物、积水应清理干净；模板如有缝隙，应填塞严密；模板内面应涂刷脱模剂。

4、 混凝土的搅拌和运输控制：

（1） 混凝土的搅拌控制内容：

对于在施工现场集中搅拌的混凝土，应按做以下检查：

①混凝土拌和物应拌和均匀，颜色一致，不得有离析和泌水现象。

②混凝土拌和物均匀性的检测方法应按现行国家标准《混凝土搅拌机技术条件》(GB9142)的规定进行。

③混凝土搅拌完毕后，检测混凝土拌和物的的坍落度，在检测坍落度时，还应观察混凝土拌和物的粘聚性和保水性。

④根据需要还应检测混凝土拌和物的其他质量指标并应符合本章的其他规定。

（2）、混凝土的运输控制要求：

运距离运输时宜采用搅拌运输车运输。运输时间不宜超过下表的规定。

混凝土拌和物运输时间限制

	气   温(℃)
	无搅拌设施运输(min)
	有搅拌设施运输(min)

	20～30
	30
	60

	10～19
	45
	75

	5～9
	60
	90


注：①当运距较远时，可用搅拌运输车运干拌料到浇筑地点后再加水搅拌；

②掺用外加剂或采用快硬水泥拌制混凝土时，应通过试验查明所配制混凝土的凝结时间后，确定运输时间限制；

③表列时间系指从加水搅拌至人模时间。

5、 混凝土浇筑质量控制的一般要求：

（1）、浇筑混凝土前，应检查混凝土的均匀性和坍落度；

（2）、自高处向模板内倾卸混凝土时，为防止混凝土离析，应使用串筒、溜管或振动溜管等设施；

（3）、混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑，应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土。上下层同时浇筑时，上层与下层前后浇筑距离应保持1.5m以上。在倾斜面上浇筑混凝土时，应从低处开始逐层扩展升高，保持水平分层。

（4）、混凝土的浇筑应连续进行，如因故必须间断时，其间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。
（5）、施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，宜留置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位；施工缝处理后，须待处理层混凝土达到一定强度后才能继续浇筑混凝土，一般最低为1.2MPa，当结构物为钢筋混凝土时，不得低于2.5MPa。

（6）、在浇筑过程中或浇筑完成时，如混凝土表面泌水较多，须在不扰动已浇筑混凝土的条件下，采取措施将水排除。继续浇筑混凝土时，应查明原因，采取措施，减少泌水。

（7）、结构混凝土浇筑完成后，对混凝土裸露面应及时进行修整、抹平，待定浆后再抹第二遍并压光或拉毛。当裸露面面积较大或气候不良时，应加盖防护，但在开始养生前，覆盖物不得接触混凝土面。

（8）、浇筑混凝土期间，应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等稳固情况，当发现有松动、变形、移位时，应及时处理。

6、大体积墩台基础混凝土，当平截面过大，不能在前层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成次层混凝土时，可分块进行浇筑。分块浇筑时应符合下列规定：

1)分块宜合理布置，各分块平均面积不宜小于50m2。

2)每块高度不宜超过2m。

3)块与块间的竖向接缝面应与基础平截面短边平行，与平截面长边垂直。

4)上下邻层混凝土间的竖向接缝，应错开位置做成企口，并按施工缝处理。

7、大体积混凝土的浇筑应在一天中气温较低时进行。应参照下述方法控制混凝土的水化热温度：
1)用改善骨料级配、降低水灰比、掺加混和料、掺加外加剂等方法减少水泥用量。

2)采用水化热低的大坝水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥或低强度水泥。

3)减小浇筑层厚度，加快混凝土散热速度。

4)混凝土用料要遮盖，避免日光曝晒，并用冷却水搅拌混凝土，以降低人仓温度。

5)在混凝土内埋设冷却管通水冷却。

6)在遇气温骤降的天气或寒冷季节浇筑混凝土后，应注意覆盖保温，加强养生。

8、督促施工单位做好混凝土的养护工作：

对大体积混凝土的养护，应根据气候条件采取控温措施，并按需要测定浇筑后的混凝土表面和内部温度，将温差控制在设计要求的范围内，当设计无要求时，温差不宜超过25℃。

9、混凝土强度达到2.5MPa前，不得使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷载。

10、检查施工记录和砼浇灌记录。

（三）施工质量的事后控制要点及措施。

1.督促施工单位做好成品的保护工作。

2.基础质量检查验收：

在施工单位自检合格的基础上，对基础进行检查验收。检查内容包括：顶面高程、轴线位移、表面平整度、墩台身尺寸、麻面。

3.见证送检试块抗压试验。

4.竣工验收：工程完工后，监理工程师要督促施工单位整理竣工验收资料，报监理机构组织竣工验收。

六、强制性规定条文要点

七、本工程应形成的资料

1. 施工技术方案及报审资料；

2. 开工报批资料；

3. 工程定位测量记录和测量复核记录；
4. 水泥、砂、石子等材料试验报告；水质化验报告；水泥、外加剂的产品合格证或出厂检测报告；
5. 隐蔽工程检查验收记录；
6. 砼试块抗压强度试验报告；
7. 工序质量评定表、工程部位质量检验评定表；
8. 竣工验收资料；

9. 有关监理管理资料：设计变更、技术洽谈、会议纪要、业主文件、监理通知、签证资料、监理日记、监理月报。

八、附：混凝土扩大基础工程监理流程图(框图)
                  


                                                             不合格


                                         合

                                         格





                                                           不合格

                                         

合

                                        格

                                         



                                    自检合格

                                                             不合格



                                       合格



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

              

 

        扔下      不合格                                              

                                         合

                                         格

                                                                           

                                                                                

                                                                                              

                                                                                           

                                                                                              

                                       


                                                          不合格




返工





承包人填报工序、分项工程质量报验单，监理工程师审核、复查


   

















工序、分项工程完工，承包人自检合格





监理巡查、旁站





砼浇筑





监理复核





施工测量放样





施工单位递交开工申请资料





施工方案、施工机具型号、数量、主要技术人员名单及工人数量、材料试验资料





监理工程师审查





同意开工





监理工程师签认





承包人申请分部工程交工验收





顶面高程、轴线位移、表面平整度、墩台身尺寸、麻面











监理组织分部工程交工验收





返工





签认分部工程验收记录，并签发分部工程中间交工证书








基础开挖、模板支设





监理验收基坑、模板








PAGE  
7

