           浆砌片石护坡、土工植被施工监理细则

一、工程概况

  (略)由现场监理人员根据所监理的工程具体填写。

二、监理依据
1、                   监理规划。

2、                   工程监理合同。

3、___________________ 设计施工图。

4、《建设工程监理规范》（GB50319—2000）。

5、《深圳市工程质量管理条例》（深建字<2000>116号）。

6、《建筑工程质量管理条例》。

7、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2003）

8、《建筑边坡工作技术规范》（GB50330—2002）。

9、《市政道路工程质量检测评定标准》（CJJ1—9）。

  10、《公路土工合成材料应用技术规范》JTJ/T019-98

三、质量检查验收内容

外观鉴定：
坡体直顺圆滑，表面平整，勾缝均匀平顺，无脱落现象，表面洁净。

  基本质量标准：

1.砂浆、片石强度等级、规格必须符合设计要求。

2.砌体砂浆应嵌缝饱满、密实，缝宽应符合设计要求，不得勾假缝，漏勾。

3.分层砌筑，错缝搭接。竖缝不得出现通缝。

4.变形缝应直顺贯通，上下整齐。

5.基础的地基承载力满足设计要求，严禁超挖回填虚土。

实测项目：

	    检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法及频率

	砂浆强度
	在合格标准内
	

	顶面高程（mm）
	±50
	每50米用水准仪检查3点，不足50米时至少检查3点

	表面平整度（mm）
	≤30
	用2米直尺检查，每50米检查3处

	坡度
	不陡于设计
	每50米用直尺检查3处

	厚度（mm）
	不小于设计
	每100米检查3处

	底面高程（mm）
	±50
	每50米用水准仪检查3处


四、质量通病

1. 砌石护坡沉陷开裂；

2. 勾缝砂浆脱落；

3. 空缝和贯通立缝；

4. 表面不平整；

5. 土工网或者格栅长期裸露造成老化问题；

6. 草皮成活率低。

五、质量控制要点及措施

（一）质量预控要点及措施：

1、 熟悉设计图纸和相关技术规范；

2、 组织或参加设计交底，图纸会审；

3、 审查施工技术方案。

重点审查以下内容：

⑴审查人员资质：审查施工管理人员的资质条件和施工经历，班组长和砌工是否有类似工程的施工经验；

⑵审查施工工艺，审查施工方法和施工工艺顺序是否合理；

⑶审查质量、安全控制措施。审查质量控制和安全控制措施是否可靠；

⑷材料质量控制：对进场材料的出厂合格证和试验报告进行审查；对进场材料见证取样，合格后方可允许使用；

⑸人员、机具、设备审查；
（二）施工过程的质量控制要点及措施：
1. 测量复核：复核地基位置、尺寸、高程和坡顶高程及坡顶和坡脚砌筑位置线。

2. 基槽验收：检查基底片面位置、尺寸大小、基底标高是否符合设计要求。

3. 坡面修整：检查坡面上的树桩、植物根茎清除情况；检查坡面是否平整、密实、直顺；检查坡面是否有松石、危石。

4. 片石砌筑：检查片石规格是否合格；检查砂浆的类别和强度是否符合设计要求；检查砂浆的和易性；检查砂浆是否饱满；检查水平缝与竖缝设置情况；检查勾缝情况。

5. 草皮施工必须保证初期稳定，上下端必须折叠埋入土中，必要时用木桩固定；

6. 养生：片石护坡洒水养生7~14天，养护期间避免碰撞、振动或承重；经常洒水，作好草皮养护工作。

（三）施工质量的事后控制要点及措施。

1.督促施工单位做好成品的保护工作。

2.护坡质量检查验收：

在施工单位自检合格的基础上，对护坡进行抽样检查。检查内容包括：顶面高程、底面高程、表面平整度、坡度、厚度。

3.见证送检水泥砂浆试块抗压试验。

4.竣工验收：工程完工后，监理工程师要督促施工单位整理竣工验收资料，报监理机构组织竣工验收。

六、国家或行业的有关强制性条文

《砌体工程施工质量验收规范规范》GB50203-2002第4.0.1、4.0.8、7.2.1。

七、资料整理

1. 施工技术方案及报审资料；

2. 开工报批资料；

3. 工程定位测量记录和测量复核记录；
4. 工程材料/构配件/设备进场、使用报审表；
5. 隐蔽工程检查验收记录；
6. 水泥砂浆抗压强度试验报告；
7. 工序质量评定表、工程部位质量检验评定表；
8. 竣工验收资料；

9. 有关监理管理资料：设计变更、技术洽谈、会议纪要、业主文件、监理通知、签证资料、监理日记、监理月报。

八、附：浆砌片石护坡、土工植被监理流程图(框图)
                  


                                                             不合格


                                         合

                                         格





                                                           不合格

                                         

合

                                        格

                                         



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

              

 

        扔下      不合格                                              

                                         合

                                         格

                                                                           

                                                                                

                                                                                              

                                                                                           

                                                                                              

                                       


                                                          不合格




施工方案、施工机具型号、数量、主要技术人员名单及工人数量、材料试验资料





监理巡查、旁站








监理组织分部工程交工验收





监理工程师签认





施工测量放样





监理工程师审查





同意开工





承包人申请分部工程交工验收





顶面高程、底面高程、表面平整度、坡度、厚度








承包人填报工序、分项工程质量报验单，监理工程师审核、复查


   

















边坡砌筑、土工植被施工





监理复核





工序、分项工程完工，承包人自检合格





返工





返工





施工单位递交开工申请资料





签认分部工程验收记录，并签发分部工程中间交工证书











PAGE  
1

