怎样防止软土地基施工钢筋砼灌注桩缩径与断桩
国家注册监理工程师: 吴静 
我所监理的一住宅小区工地上，在20#楼钢筋混凝土灌注桩施工过程中，曾经出现大面积地缩径现象。由于该小区座落位置属湖滩地带，表层多为淤泥质土，设计采用沉管扩底施工工艺，现场施工难度较大，所以选择的都是常年打桩的施工队伍，施工经验较为丰富。但做完桩基小应变试验后，仍然发现大面积的桩出现了不同程度地缩径现象，最严重的地方竟造成断桩，缩径的部位大都出现在-2.5m～-2m之间。分析原因可能是沉管桩工艺属挤土施工，虽然施工时实行顺序跳打，仍不能避免土层对临桩的挤压，特别是上部比较软弱的土层，在施工后地面土隆起达2m之多。由于表层土的隆起，使临桩在-2.5m~-2m范围内出现真空抽吸现象，致使该处出现缩径甚至断桩。针对此情况，我们认真分析研究了对策： 
1、 针对原打完的桩缩径较严重的，进行补强处理； 
2、 未打的桩采用钢筋笼外焊接钢丝网法，在出现缩径和断桩的部位加焊钢丝网片，以避除地基土的扰动影响。方法如图： 

注：本图箍筋省略未画 
3、 采用先进的超流态施工工艺（用螺旋钻成孔，细石混凝土高压注浆提钻）。 
经过以上处理和改进后，小区内的桩基检测全部合格，均控制在规范许可范围内。 
