FTC自调温相变节能材料

施工技术规程

1、 工程概况
本方案适用于内外墙保温饰面涂料或面砖做法。
2、 施工机具与器具

1、 砂浆搅拌机、垂直运输机械，水平运输车，手提搅拌器等。

2、 常用抹灰工具及抹灰的专用工具，经纬仪及放线工具，水桶、剪子、滚刷、铁锨、扫帚、手锤、壁纸刀、托线板、方尺、靠尺、塞尺、探针、钢尺等。
3、 吊篮或专用保温施工脚手架。

3、 施工准备

1、墙体界面处理，界面剂、中砂、水泥，按1：1：1重量比，搅拌成均由浆状，进行拉毛，同时进行墙体补洞。
2、墙面应清理干净无油渍、浮沉等，，凹凸墙面应铲平。
3、按设计厚度，用FTC自调温节能材料，贴饼冲筋。

四、保温材料、施工做法
1、用搅拌机，按FTC保温材料：水=1：2（比例），搅拌均匀成膏状浆体料，随搅拌随用，施工面积少时，用人工搅拌即可。
2、涂抹保温
（1）第一遍厚度不宜超过10mm，留出毛面，压实材料。

（2）在第一遍6-8小时凝固后，抹第二遍，厚度不超过20mm留出毛面，直至抹到设计厚度为止，找平收光。

五、涂料、饰面做法需压贴网格布

1、在保温材料表明找平时，把网格布直接压入材料表面，网格布搭接点为4-6公分，5分钟后收光。

2、网格布压贴要平整、无褶皱，顺序搭接，阳角与保温接茬处粘贴10—15公分宽的网格布。
3、网格布压完材料干燥后24小时，刮腻子厚度不超过4mm。
六、面砖饰面做法，需做钢丝网，抹抗裂砂浆面层。

1、材料干固后，先用电锤打孔，梅花状6-8个。

2、固定好钢丝网，用膨胀钉压在钢丝网表面，用螺丝刀拧紧，网格布与网格布之间顺序搭接，宽度为20mm。

3、门窗部位，用钢丝网伸出50mm，用剪刀剪断，再折成90度角后与墙体固定，钢丝网要求平整。
七、做抗裂砂浆

1、抗裂砂浆厚度不超过7mm，一次抹平即可，抗裂砂浆按1：1水，搅拌匀即可。
2、抹完抗裂砂浆后，应检查平整、垂直及阴阳角方正，对于不符合要求的进行修补。、

八、喷保温憎水剂
1、保温材料干固后，呈灰白色，验收合格后，喷憎水剂两遍，第一遍喷完后，第二遍应进行遗漏修补。

2、将憎水剂进行调配，按憎水剂：水为1：14重量比搅拌均匀使用，喷涂。
3、憎水剂不宜暴晒，应放置阴凉处存放。

4、憎水剂属于化学材料，应戴手套进行操作。

九、验收保温

1、验收保温与墙体之间粘结牢固、平整、无空鼓、无裂缝、无脱层。

2、验收保温层的厚度，用探针测量。

十、注意事项

在做滴水线（槽）流水坡向要正确，线槽要顺直一致，在保温做找平、收光时将滴水线（槽）直接压入保温材料即可。
十一、备注

1、 FTC自调温相变节能材料（18kg±1）.

2、 网格布应为100-140目数量。
3、 镀锌钢丝网钢丝为0.5—1.0，网孔为1.0cm为好。

4、 膨胀钉为6—8套/㎡。

5、 抗裂砂浆为6—8kg/㎡。

6、 憎水剂为0.045kg/㎡。

7、 抗裂砂浆做完后应喷水养护。

